防水憎水·和易相融·无机耐久·绿色环保

成　果　共　享　　　　　合　作　多　赢

欣欣向荣　生机勃勃

防水砂浆

抗裂砂浆

保温砂浆等特种砂浆添加剂

欣生JX-Z憎水剂

JX-S防渗剂

应　用　指　南

浙江省金华市欣生沸石开发有限公司

欣生JX-Z憎水剂

- 产品定义

JX-Z憎水剂是经硅烷改性的高品级沸石微晶为主要原料，能降低固化砂浆吸水率，提高材料不透水性的外加剂。主要用于不承受水压的水泥砂浆防水防潮。

- 产品机理

欣生JX-Z憎水剂是以高品级丝光沸石为主要原料，利用沸石特有的吸附性、离子交换性等性能通过活化和硅烷表面改性处理而成。在水泥砂浆高碱性环境中易于溶解分散到水中，沸石表面硅烷的亲水官能团与水泥水化产生的羟基（OH）基团进行化学反应，形成化学结合，牢固地固定在水泥孔隙和毛细孔壁的表面，而另一端憎水基团烷基则朝向孔壁的外侧，使得孔壁表面产生憎水性，因而使砂浆由内至外获得优良的憎水效果，由于孔隙依然处于开放状态，因此憎水（防水）透气。产品主要以无机矿物为主，具有优良的耐久性，其憎水性能不随时间和周围环境改变而改变，能保持长期防水憎水性能。

- 产品应用

欣生JX-Z憎水剂外观呈灰白色易流动粉末，密度1.2g/cm3,是生产干拌防水防潮砂浆添加剂，由于JX-Z憎水剂密度与水泥砂浆等干粉物料密度相近，因此较容易干拌均匀，其表面亲水性易于快速溶解和分散在湿拌砂浆中。主要用于各种（保温砂浆、水泥砂浆、石灰砂浆）、涂料、腻子、轻集料板材、瓦材等不承受水压的防水防潮。

- 价格及掺量

JX-Z憎水剂价格为8500元/吨（不含运费）。

掺量为物料（水泥+砂）质量的（0.6～1）%。

- 性能指标(见表1)

JX-Z憎水剂性能指标符合企业标准Q/JXF009-2008规定要求；

- 对比试验

外保温系统抹面抗裂砂浆试验基本配方为：30%的42.5R普硅水泥，5%熟石灰，0.2%MC，2.5%EVA胶粉，63%石英砂，JX-Z憎水剂掺量分别为0.4%、0.6%、0.8%，国外粉末憎水剂掺量为0.2%或0.4%。

1.粘结强度试验

按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144，A.8.2抹面材料拉伸粘结强度试验方法，分别

JX-Z憎水剂受检砂浆性能指标                   (表1)

| 试 验 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 净 浆 安 定 性 |  | 合 格 |
| 凝 结 时 间 | 初凝min | ≥ 45 |
|  | 终凝 h | ≤ 10 |
| 抗 压 强 度 比 ％ | 7d | ≥ 90 |
|  | 28d | ≥ 85 |
| 吸水率 ％ |  | ≤ 20 |
| 渗 透 性 ≤ | 标 准 状 态 | 2㎜，无水迹无变色 |
|  | 热 处 理 | 2㎜，无水迹无变色 |
|  | 低 温 处 理 | 2㎜，无水迹无变色 |
|  | 紫 外 线 处理 | 2㎜，无水迹无变色 |
|  | 酸 处 理 | 2㎜，无水迹无变色 |
|  | 碱 处 理 | 2㎜，无水迹无变色 |
| 对 钢 筋 的 锈 蚀 作 用 |  | 无 锈 蚀 作 用 |
| 注：凝结时间、安定性为受检净浆试验结果，吸水率为受检砂浆实测结果，其它数据为受检砂浆与基准砂浆的比值 |  |  |

将基准抗裂砂浆试样1组5件，掺JX-Z憎水剂试样3组（0.4%、0.6%、0.8%）各5件，掺国外粉末憎水剂2组（0.2%、0.4%）各5件，分别抹在EPS保温板表面上，厚度为（3±1）㎜。试样尺寸为200㎜×200㎜，保温层厚度为50㎜。

试验结果：干燥状态，6组试样粘结强度均大于0.1MPa，破坏界面在膨胀聚苯板上（详细数据见表2）。

冻融试验:分别掺JX-Z憎水剂0.6%、0.8%和掺国外粉末憎水剂0.4%，经20次冻融循环后， 3组试件粘结强度无损失，破坏界面在膨胀聚苯板上。

2.吸水量试验和不透水性试验：

按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144，A.6系统吸水量试验方法，制作上述6组试样，试样尺寸为200×200㎜，保温层厚度为50㎜，抹面抗裂砂浆厚度为（4±1）㎜。

试验结果：                                                               （表2）

| 序号 | 项 目 | 掺量 | 时间 | 吸水量 | 结果 | 时间 | 吸水量 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准抗裂砂浆 | 0 | 1h | 0.75㎏/㎡ | 30%湿渍 | 24h | 1.15㎏/㎡ | 湿透 |
| 2 | 掺JX-Z憎水剂 | 0.4% | 1h | 0.45㎏/㎡ | 无湿渍 | 24h | 0.55㎏/㎡ | 30%湿渍 |
| 3 | 掺JX-Z憎水剂 | 0.6% | 1h | 0.35㎏/㎡ | 无湿渍 | 24h | 0.40㎏/㎡ | 无湿渍 |
| 4 | 掺JX-Z憎水剂 | 0.8% | 1h | 0.25㎏/㎡ | 无湿渍 | 24h | 0.32㎏/㎡ | 无湿渍 |
| 5 | 国外憎水剂 | 0.2% | 1h | 0.30㎏/㎡ | 30%湿渍 | 24h | 0.35㎏/㎡ | 湿渍 |
| 6 | 国外憎水剂 | 0.3% | 1h | 0.25㎏/㎡ | 无湿渍 | 24h | 0.32㎏/㎡ | 无湿渍 |

对比试验结果:在外保温抹面抗裂砂浆中掺0.6%JX-Z憎水剂能提高砂浆（浸水后）经冻融循环后的粘结强度，同时可满足系统（水中浸泡24h）吸水量小于0.5㎏/㎡和抹面层不透水性的要求。JX-Z憎水剂第3组试样与国外憎水剂第5组试样相比，虽然单位平方米吸水量高于国外憎水剂产品(1h)，但试件无湿渍，其不透水性优于国外产品，是因为沸石密度较大和理化性能等使砂浆密实性提高的缘故（生成部分水化硅酸钙和水化铝酸钙，提高了砂浆的密实性）。虽然掺量是国外产品的2倍，但二者性质基本相同，而国外产品价格却是欣生JX-Z憎水剂产品的8～10倍。

欣生JX-S防渗剂

- 产品定义

JX-S防渗剂是经聚合物、硅烷改性的高品级沸石微晶为主要原料，能降低砂浆、混凝土静水压力下的透水性，提高耐久性、提高保水性和粘结强度的外加剂。主要用于承受水压的水泥砂浆。

- 产品机理

JX-S防渗剂是以高品级沸石为主要原料，利用其特有的吸附性、离子交换性等性能，通过活化和硅烷、聚合物等表面处理而成。在水泥砂浆高碱性环境中，沸石微晶表面硅烷的亲水官能团与水泥水化产生的羟基（OH）基团进行化学反应，固定在水泥孔隙和毛细孔壁的表面，形成憎水吸附层和胶体物质，填充微小孔隙提高密实性。高分子聚合物能改善和易性、提高粘结强度，进一步提高密实性，从而提高砂浆抗渗性能。

- 产品应用

JX-S防渗剂外观呈灰白色易流动粉末，密度1.2g/m3，是生产干拌防水抗渗砂浆添加剂，主要用于配制普通防水砂浆，如在1:2.5水泥砂浆中掺入物料质量1.5%JX-S防渗剂，即可配制出符合《预拌砂浆》JG/T230标准规定要求的普通防水砂浆（强度等级M20,保水性≥88%，14d拉伸粘结强度≥0.2MPa，抗渗等级≥P10）。如果配制抗渗等级≥P6的普通防水砂浆可适当降低JX-S防渗剂掺量，但应适当添加胶粉和保水剂。

- 性能指标（见表3）

JX-S防渗剂性能指标符合企业标准Q/JXF009-2008规定要求

- 价格及掺量

JX-S防渗剂价格为20000元/吨，掺量详见后面各配方表。

JX-S防渗剂受检砂浆性能指标                       （表3）

| 试 验 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 净浆安定性 |  | 合 格 |
| 凝结时间 | 初凝min | ≥ 45 |
|  | 终凝h | ≤ 10 |
| 抗压强度比 ％ | 7d | ≥ 90 |
|  | 28d | ≥ 85 |
| 保水性 ％ |  | ≥ 88 |
| 14 d 拉伸粘强度MPa |  | ≥ 0.20 |
| 透水压力比 ％ |  | ≥ 200 |
| 48 h吸水量比 ％ |  | ≤ 75 |
| 28 d收缩率比％ |  | ≤ 125 |
| 对钢筋的锈蚀作用 |  | 无锈 蚀 作 用 |
| 注：凝结时间、安定性为受检净浆试验结果，保水性、粘结强度为受检砂浆实测结果，其它数据为受检砂浆与基准砂浆的比值 |  |  |

- 关于“防水剂”、“建筑表面用有机硅防水剂”、“憎水剂”的区别

“防水剂”是一个广义名词，砂浆、混凝土防水剂最初在制订标准时如果称为砂浆、混凝土抗渗剂比较准确。建筑表面用有机硅防水剂如果称为多孔无机质基面表面憎水剂比较准确。国外烷基粉末憎水剂相对而言较确切，如果称为水泥砂浆表面憎水剂更为准确些。

1.砂浆、混凝土防水剂

在我国建材行业，外加剂领域防水剂是指符合《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008标准的防水剂产品。砂浆、混凝土防水剂定义是指能降低砂浆、混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。使用方法是按标准掺量掺入砂浆或混凝土中，提高抗渗性，其（砂浆）主要性能指标（见表4）：

2.建筑表面用有机硅防水剂

有机硅防水剂没有明确定义，标准中只是提到适用于以硅烷和硅氧烷为主要原料的水性或溶剂型建筑表面用有机硅防水剂。使用方法是将液态有机硅涂刷在多孔性无机基层（如混凝土、瓷砖、粘土砖、石材等）表面，且不能承受水压力的防水及防护，其主要性能指标(见表5)：

3.憎水剂

憎水剂目前在我国还没有相关行业标准，憎水通常指材料表面张力很低而产生疏水性、斥水性、拒水性、等统称为憎水性，有机硅防水剂就是凭借憎水性而起到防水作用的。90年代后期在北京、上海、广州才出现几家国外小型干粉砂浆添加剂代理商，其中憎水剂

(表4)

| 试 验 项 目 |  |  | 性 能 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一等品 | 合格品 |
| 净浆安定性 |  |  | 合格 | 合格 |
| 凝结时间 | 初凝，min 不小于 |  | 45 | 45 |
|  | 终凝，h 不大于 |  | 10 | 10 |
| 抗压强度比，％ |  | 7d | 100 | 85 |
|  |  | 28d | 90 | 80 |
| 透水压力比，％ 不小于 |  |  | 300 | 200 |
| 48h 吸水量比，％ 不大于 |  |  | 65 | 75 |
| 28d 收缩率比，％ 不大于 |  |  | 125 | 135 |
| 对钢筋的锈蚀作用 |  |  | 应说明对钢筋有无锈蚀作用 |  |
| 注：除凝结时间、安定性为受检净浆的试验结果外，表中所列数据均为受检砂浆与基准砂浆的比值。 |  |  |  |  |

(表5)

| 序号 | 试验项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | S |
| 1 | PH值 |  | 规定值±1 |  |
| 2 | 固体含量，％ ≥ |  | 20 | 5 |
| 3 | 稳定性 |  | 无分层、无漂油、无明显沉淀 |  |
| 4 | 吸水率比，％ ≤ |  | 20 |  |
| 5 | 渗透性 ≤ | 标准状态 | 2㎜，无水迹无变色 |  |
|  |  | 热处理 | 2㎜，无水迹无变色 |  |
|  |  | 低温处理 | 2㎜，无水迹无变色 |  |
|  |  | 紫外线处理 | 2㎜，无水迹无变色 |  |
|  |  | 酸处理 | 2㎜，无水迹无变色 |  |
|  |  | 碱处理 | 2㎜，无水迹无变色 |  |
| 注：1、2、3项为未稀释的产品性能，规定值在生产企业说明书中告知用户。 |  |  |  |  |

就是来自国外干粉添加剂产品之一，是将有机硅（硅烷、硅氧烷）通过表面改性技术包覆在一种质轻多孔的粉体表面，为了能够在水泥砂浆加水后较快的被湿润，改性时二次加入聚乙稀醇，再经过干燥、粉碎制得烷基粉末憎水剂。其性质与有机硅防水剂基本相同，只不过有机硅防水剂是液态产品，不适合在干拌砂浆中应用，而国外憎水剂是粉状产品而已。

用于砂浆、混凝土的防水剂与有机硅防水剂、憎水剂有较大差别，砂浆、混凝土防水剂，防水机理主要是增加砂浆的密实性，提高静水压力下的透水性。其性能包括憎水性、引气性、微膨胀性、二次结晶性能等诸多防水机理。而有机硅防水剂、憎水剂，仅有憎水

性能，不能承受静水压力。如果按照《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008做抗渗性能试验，便可证明这一点。

试件采用1:3水泥砂浆，制作基准试件1组；掺防水剂试件1组；表面涂刷有机硅防水剂1组；掺国外烷基粉末憎水剂1组；共4组试样。试验步骤按JC474、5.2.8.1进行。

经测试基准试件0.3MPa透水，掺防水剂试件1.4MPa不透水，涂刷有机硅防水剂和掺国外憎水剂的试件0.3MPa透水。结果表明涂刷有机硅防水剂和掺国外憎水剂试件对抗渗性能不起任何作用，与基准试件承受水压相同，这说明如果需配制有抗渗等级要求的防水砂浆时则不能采用憎水剂，而应采用防渗剂或砂浆、混凝土防水剂。

- JX-Z憎水剂、JX-S防渗剂试验配方举例

以下十四种试验配方（表6～表19）均可满足相应使用要求或相关行业标准规定要求，由于各地采用的原材料等差异性很大，因此建议干粉砂浆企业可以以本公司试验配方为参考，再结合当地原材料、技术等实际情况进行优化配比试验，以确定更高性价比的适宜配方。

水泥基刚性防水砂浆（见表6）产品符合《预拌砂浆》JG/T230普通防水砂浆规定要求，通过调整配合比可配制出不同抗渗等级要求的普通防水砂浆产品。

（表6）

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 280 |
| 2 | 清水砂 | 中砂 | 700 |
| 3 | 可再分散胶粉 |  | 0～8 |
| 4 | 淀粉醚 | 达标产品 | 0～0.2 |
| 5 | 高效减水剂 | 萘系或羧酸系 | 0～2 |
| 6 | 熟石灰 | 150～200目 | 15 |
| 7 | 防渗剂 | JX-S | 14 |

本产品应用于地下室或渗漏修缮、厕浴间、各种坑、池、库房等防水防潮，基层应为混凝土或砖、石砌体、防水砂浆厚度为20㎜。

普通抗裂防水砂浆（见表7）应用于厕浴间、各种水池、内外墙体防水。基层应为混凝土、砖、石砌体，应先用水泥砂浆找平，水泥基柔性抗裂防水砂浆同高分子益胶泥，使用馒刀或刮板施工2至3层，每层厚度为2㎜,防水层厚度不少于4㎜。

加气混凝土墙体抗裂防水砂浆(见表8)用于加气混凝土砌块、混凝土空心砖、各种轻质砖块组成的墙体，外墙抗裂防水砂浆。施工前基层应先喷涂混凝土界面处理剂，抗裂防水砂浆应分两层抹压，第一层收水后再抹第二层，厚度为15～20㎜。

(表7)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 300 |
| 2 | 清水砂 | 40～100目 | 620 |
| 3 | 重钙或熟石灰 | 200目 | 50 |
| 4 | 聚丙烯纤维 | 5㎜ | 0.2～0.4 |
| 5 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 15～20 |
| 6 | 甲基纤维素醚 | 低粘度 | 0.5～1 |
| 7 | 淀粉醚 | 达标产品 | 0.4 |
| 8 | 憎水剂 | JX-Z | 6～8 |

(表8)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 240 |
| 2 | 清水砂 | 10～40目 | 360 |
|  | 清水砂 | 40～80目 | 340 |
| 3 | 熟石灰 | 200目 | 20 |
| 4 | 粉煤灰 | 1～2级 | 10 |
| 5 | 聚丙稀纤维 | 5㎜ | 0.2～0.4 |
| 6 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 1～2 |
| 7 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 15～20 |
| 8 | 憎水剂 | JX-Z | 6～8 |

混凝土界面处理剂 （表9）Ⅰ型用于水泥混凝土的界面处理。旧瓷砖、马赛克等界面粘接；保温系统界面粘结等。Ⅱ型用于加气混凝土的界面处理。也可做为瓷砖胶粘剂。Ⅰ、Ⅱ型均为防水型混凝土界面处理剂，单独做为防水涂层时，其厚度应大于3㎜。

注：JX-Z憎水剂能提高产品浸水后及冻融循环处理后的拉伸粘结强度，同时使产品具有良好的防水抗渗性能。

(表9)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 420 | 400 |
| 2 | 清水砂 | 40～100目 | 535 | 580 |
| 3 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 2 | 2 |
| 4 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 35 | 20 |
| 5 | 憎水剂 | JX-Z | 0～6 | 0～6 |

陶瓷墙地砖胶粘剂(表10)应用于陶瓷墙地砖粘贴。宜使用钜齿形镘刀涂抹于基层上再按求贴砖，同时可用本剂勾缝。应当特别提到的是：JX-Z憎水剂可提高产品的和易性、浸水处理及冻融循环处理后的粘结强度，同时使产品具有优良的防水抗渗性能，使防水粘贴一次完成。

(表10)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 430 |
| 2 | 清水砂 | 40～80目 | 300 |
|  | 清水砂 | 80～120目 | 200 |
| 3 | 重钙 | 200目 | 50 |
| 4 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 2 |
| 5 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 15 |
| 6 | 憎水剂 | JX-Z | 0～6 |

陶瓷墙地砖勾缝剂(表11)应用于陶瓷墙地砖及石材勾缝防水。

(表11)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥(白水泥) | 42.5R | 450 |
| 2 | 清水砂 | 80～120目 | 520 |
| 3 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 2 |
| 4 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 15 |
| 5 | 彩色颜料 | 金属矿物颜料 | 0～20 |
| 6 | 憎水剂 | JX-Z | 0～6 |

胶粉聚苯颗粒或其它浆料类保温系统抗裂防水砂浆(见表12)应用于胶粉聚苯颗粒或其它浆料类保温系统面层薄抹灰抗裂防水砂浆。

胶粉聚苯颗粒保温浆料(见表13)应用于室内外保温隔热抹灰砂浆、屋面等保温隔热。

EPS(XPS)保温系统粘结砂浆(见表14)应用于EPS(XPS)泡沫玻璃等保温材料的界面粘结

EPS(XPS)薄抹灰外墙外保温系统面层抗裂防水砂浆(见表15)应用于EPS(XPS)或泡沫玻璃、浆料类保温系统面层抗裂防水砂浆。

(表12)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 300 |
| 2 | 清水砂 | 40～100目 | 650 |
| 3 | 重钙 | 200目 | 0～20 |
| 4 | 熟石灰 | 200目 | 20 |
| 5 | 聚丙稀纤维 | 5㎜ | 0.2～0.4 |
| 6 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 2 |
| 7 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 20 |
| 8 | 憎水剂 | JX-Z | 6～8 |

(表13)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 620 |
| 2 | 熟石灰 | 200目 | 70 |
| 3 | 重钙 | 200目 | 40 |
| 4 | 无水硬石膏 | 200目 | 30 |
| 5 | 粉煤灰 | 一级 | 210 |
| 6 | 聚丙稀纤维 | 5㎜ | 0.2～0.4 |
| 7 | 甲基纤维素醚 | 高、中粘度 | 6 |
| 8 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 15 |
| 9 | 淀粉醚 | 达标产品 | 0～1 |
| 10 | 憎水剂 | JX-Z | 0～6 |
| 保温砂浆：聚苯颗粒：胶粉料＝150L～200L:25㎏ |  |  |  |

(表14)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 360 |
| 2 | 清水砂 | 40～140目 | 560 |
| 3 | 重钙或熟石灰 | 200目 | 50 |
| 4 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 2～2.5 |
| 5 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 18～20 |
| 6 | 憎水剂 | JX-Z | 0～6 |

(表15)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 280 |
| 2 | 清水砂 | 30～100目 | 615 |
| 3 | 灰钙或熟石灰 | 200目 | 40 |
| 4 | 重钙 | 200目 | 35 |
| 5 | 聚丙稀纤维 | 5㎜ | 0.2～0.4 |
| 6 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 1.5～2 |
| 7 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 20～25 |
| 8 | 憎水剂 | JX-Z | 6～8 |

(表16)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 150 |
| 2 | 玻化微珠 | 立方米 | 1 |
| 3 | 熟石灰 | 200目 | 40 |
| 4 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 2 |
| 5 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 10～12 |
| 6 | 速凝剂 | 甲酸钙（气温低较时用） | 5 |
| 7 | 憎水剂 | JX-Z | 0～6 |

玻化微珠保温砂浆(见表16)应用于内外墙保温屋面保温隔热

自流平防水砂浆（见表17）

外墙耐水腻子（见表18）

内墙耐水腻子（见表19）

(表17)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普硅水泥 | 42.5R | 250 |
| 2 | 高铝水泥 | 42.5R | 150 |
| 3 | 清水砂 | 10～100目 | 512 |
| 4 | 重钙 | 200目 | 50 |
| 5 | 高效减水剂 | 萘系或羧酸系 | 4～5 |
| 6 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 25 |
| 7 | 缓凝剂 | 洒石酸或柠檬酸 | 0.1～0.5 |
| 8 | 碳酸镁 | 达标产品 | 0～1 |
| 9 | 憎水剂 | JX-Z | 6～8 |

(表18)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白水泥 | 32.5R | 260 |
| 2 | 石英粉 | 100～300目 | 200 |
| 3 | 重钙 | 150目 | 475 |
| 4 | 灰钙粉 | 200目 | 40 |
| 5 | 甲基纤维素醚 | 中粘度 | 3～4 |
| 6 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 10～15 |
| 7 | 憎水剂 | JX-Z | 6～8 |
| 8 | 膨润土或木质纤维 | 达标产品 | 0～3 |

(表19)

| NO | 原 料 | 规 格 | 用量（㎏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白水泥 | 32.5R | 200 |
| 2 | 重钙 | 200目 | 730 |
| 3 | 灰钙粉 | 200目 | 50 |
| 4 | 纤维素醚 | 中粘度 | 1～3 |
| 5 | 可再分散胶粉 | 达标产品 | 5～10 |
| 6 | 憎水剂 | JX-Z | 6～8 |

本参考配方，将根据干粉添加剂技术的不断进步，企业发展的需要进行不定期的充实和完善，请欣生驻外机构和广大用户注意积累总结经验，并请将意见和建议及时反馈给欣生公司质检部，以供参考，共同提高。

公司名称：浙江省金华市欣生沸石开发有限公司

公司地址：金华市双溪西路268号          厂　　址：金华市金西经济开发区

电　　话：0579-8213 1867   8266 7632    传　　真：0579-8213 1867

邮　　编：32100                         网　　址：www.jhxs.com

E - mail:jhxs2006@163.com　　　jhxs2007@163.com