威海市工程建设标准          DB

DBWH-001-2010

蒸压砂加气混凝土自保温砌块应用技术规定

Technical regulations for Application of autoclaved

sand self-insulation Aerated concrete  block

（试行）

2010-01-16 发布                             2010-03-01  实施

威海市建设委员会                  发布

威海市工程建设标准

蒸压砂加气混凝土自保温砌块

应用技术规定

Technical regulations for Application

Of autoclaved sand Aerated concrete

self-insulation  block

DBWH-001-2010

主编部门：威海市建设咨询业协会勘察设计专业委员会

威海建设集团股份有限公司技术开发中心

批准部门：威海市建设委员会

实施日期：2010年3月1日

2010     威 海

威海市建设委员会文件

威建发【2010】   号

关于颁布《蒸压砂加气混凝土自保温砌块

应用技术规定》的通知

各市、区建委（建设局）、各有关单位：

为了合理地推广应用蒸压砂加气混凝土自保温砌块，规范自保温砌块砌体的设计、施工和验收，克服质量通病，提高外墙保温工程的质量水平，威海市建设咨询业协会勘察设计专业委员会根据我市实际，编制了《蒸压砂加气混凝土自保温砌块应用技术规定》（DBWH-001-2010），经我委组织专家审定，现批准《蒸压砂加气混凝土自保温砌块应用技术规定》（DBWH-001-2010）为我市工程建设地方标准，自2010年2月1日起在我市施行。

各相关单位要认真执行本规定，实施过程中如发现需要修改和补充之处，请反馈给威海市建委勘察设计科。

本规定有威海市建设委员会负责管理。

本规定由威海市咨询业协会勘察设计专业委员会负责具体技术内容的解释。

威海市建设委员会

二〇一〇年一月十六日

前     言

为贯彻落实国家和省建筑节能政策，更好地完成全市建筑工程住宅工程节能65%，公共建筑节能50%的目标，我们组织有关单位和专家编制了本规定。

在编制过程中，我们参照了国家标准和省内外有关规定，经过广泛征求各地专家意见，对我市外墙保温工程的设计和施工状况及其质量问题进行了广泛的调查和系统的试验研究，经多次研讨、论证后编制而成，为解决外墙保温目前存在的质量问题提供了有效的解决手段。

本规定共分8章，主要内容为总则、术语和符号、基本规定、材料要求、砌块墙体设计、砌块砌体施工、装饰装修、砌体工程验收。

本规定在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累经验，随时将有关意见反馈给威海市建设委员会勘察设计科（地址：威海市光明路149号，邮编：264200，电子邮箱：renjusheji@vip.163.com）

主编单位：威海市建设咨询业协会勘察设计专业委员会

威海建设集团股份有限公司技术开发中心

参编单位：山东金洲矿业集团尾矿利用分公司

威海市建设工程质量造价监督管理站

威海市建筑设计院有限公司

威海市规划设计院有限公司

威海市华侨建筑设计有限公司

山东富尔建设监理有限公司

目次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2符号	2

3 基本规定	4

4 材料要求	5

5 砌块墙体设计	9

5.1材料计算指标	9

5.2结构构造要求	11

5.3建筑构造要求	12

5.4 热工计算	13

6砌块砌体施工	15

6.1一般规定	15

6.2质量控制	15

6.3施工工艺	15

6.4门窗框连接	16

6.5砌体暗敷管线	16

7装饰装修	17

8  工程验收	18

8.1主控项目	18

8.2一般项目	18

8.3资料核查项目	18

8.4观感项目	18

8.5允许偏差项目	18

附录A	19

条文说明	20

1 总则

1.0. 1为了合理地推广应用蒸压砂加气混凝土砌块自保温墙体，规范砌块砌体工程的设计、施工和验收。做到技术先进、安全使用、经济合理，确保工程质量，制定本规定。

1.0．2本规定适用于以蒸压砂加气混凝土砌块为非承重墙体材料的一般工业与民用建筑工程

1.0．3 应用本规定的同时，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准、规定和规范的相关规定。

- 2 术语和符号

- 2.1 术语

2.1.1 蒸压砂加气混凝土自保温砌块（autoclaved sand self-insulation aerated concrete block）

以硅质材料（尾矿、磨细砂）、钙质材料等为主要原料，以铝粉(或膏)为发气剂，经蒸压养护制造而成的干密度不大于525 kg/m3 的砌块，称为蒸压砂加气混凝土自保温砌块（以下简称：砌块）。

2.1.2 干法施工（construction without wetting block）

砌块在砌筑施工时，采用砌筑专用胶黏剂且不用水润湿砌块的方法。

2.1.3 砌筑专用胶粘剂（adhesive for masonry）

与砌块性能相匹配，适合于干法施工的粘结材料。

2.1.4 晾置时间（adjustable time）

砌筑专用胶粘剂涂抹在砌块表面后至叠合前允许的最大时间间隔；在该时间间隔内完成砌筑粘接，可使粘接强度在28天时达到规定的强度值。

2.1.5 界面处理剂（interface treating agent）

既能牢固的粘接基层又能很好的被抹灰层牢固粘结的具有双向亲和力的材料

2.1.6 墙体饰面砂浆（decorative render and plaster for wall）

以无机胶凝材料、填料、添加剂和/或骨料组成的用于砌筑墙体表面装饰，具有一定保水性和抗裂性的材料。

- 2.2符号

2.2.1材料性能

A-强度

B-干体积密度

M-胶粘剂强度

P0-干密度

λ-导热系数

S-蓄热系数

fc-抗压强度设计值

ft-抗拉强度设计值

fCK-抗压强度标准值

ftK-抗拉强度标准值

fy-钢筋抗拉强度设计值

E-砌体弹性模量

EC -砌块弹性模量

2.2.2 计算参数

β-构件的高厚比

[β]-砌体的允许高厚比

μ1-非承重墙体的允许高厚比的修正系数

μ2-有门窗洞口的墙体的允许高厚比的修正系数

μC-设构造柱墙体的允许高厚比的修正系数

- 3 基本规定

3.0.1 砌块砌体在不采取有效措施的情况下，不宜在以下部位或环境中使用：

1建筑物外墙防潮层以下;

2长期浸水或化学侵蚀环境；

3砌体表面温度高于80℃的部位；

3.0.2 砌体表面应做饰面防护层。

3.0.3 砌块出厂应满足出釜5天以上，且砌筑时含水率应不大于30%的要求；

3.0.4 砌块砌筑应采用干法施工。

3.0.5砌块砌筑和抹灰时应采用专用的粘胶剂、界面处理剂和聚合物水泥抗裂砂浆

3.0.6掺用工业废渣为原料时，所含放射性物质应符合GB9196规定。

3.0.7未注明规定参照有关国家或行业标准执行

- 4 材料要求

4.0.1 砌块

1 砌块规格尺寸和外观质量应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》（GB11968）4.1、6.1的规定；其中尺寸允许偏差和外观质量应符合表4.0.1-1的要求。

表4.0.1-1尺寸偏差和外观质量

| 项 目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差（按制作尺寸）（㎜） |  | 长 度L1 | ±3 |
|  |  | 宽 度B1 | ±1 |
|  |  | 高 度H1 | ±1 |
| 缺棱掉角 |  | 最小尺寸不得大于/㎜ | 30 |
|  |  | 最大尺寸不得大于/㎜ | 70 |
|  |  | 大于以上尺寸的缺棱掉角个数，不得多于/个 | 2 |
| 平面弯曲 |  |  | 不允许 |
| 表面油污 |  |  | 不允许 |
| 裂纹长度 | 条数 |  | 0 |
|  | 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的 |  | 0 |
|  | 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 |  | 0 |
| 爆裂、粘模和损坏深度不小于（㎜） |  |  | 10 |
| 表面疏松、层裂 |  |  | 不允许 |

2 砌块的干密度、导热系数和强度应符合表4.0.1-2的要求。

表4.0.1-2 砌块的干密度、导热系数和强度

| 干密度级别B | 干密度ρ0 kg/m3 | 导热系数（干态）入 W/（m.K） | 强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强度级别A | 立方体抗压强度（MPa） |  |
|  |  |  |  | 平均值 | 单组最小值 |
| B04 | ≤425 | ≤0.11 | A2.0 | ≥2.0 | ≥1.6 |
| B05 | ≤525 | ≤0.13 | A2.5 | ≥2.5 | ≥2.0 |

3 砌块的干燥收缩值和抗冻性应符合表4.0.1-3的要求。

表4.0.1-3 砌块的干燥收缩值和抗冻性

| 项 目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥收缩值 | 标准法 | ㎜/m | ≤0.50 |
|  | 快速法 | ㎜/m | ≤0.80 |
| 抗冻性 | 质量损失 | % | ≤5.0 |
|  | 强度损失 | % | ≤20 |

4.0.2 蒸压砂加气混凝土配筋窗台板、过梁板

蒸压砂加气混凝土配筋窗台板、过梁板性能指标应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土板》（GB 15762）的要求，且规格尺寸即允许偏差应符合表4.0.2-1和4.0.2-2的要求。

表4.0.2-1 蒸压砂加气混凝土配筋窗台板的规格尺寸及允许偏差

| 名称 | 规格尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长度L | 1000～3000 | ±3.0 |
| 宽度B | 125,150,175,200,250,300,350 | −30 |
| 高度H | 100,125 | ±1.5 |

注：特殊尺寸需求可由供需双方商定

表4.0.2-2 蒸压砂加气混凝土过梁板的规格尺寸及允许偏差

| 名 称 | 规格尺寸 |  |  |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞口长度L0 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ±3.0 |
| 过梁长度L | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |  |
| 宽度B | 100,125,150,175,200,250,300 |  |  |  |  | ±1.5 |
| 高度H | 100,150,200 |  |  |  |  | ±1.5 |

注：当洞口长度大于1800㎜时，可由供需双方协商订制。

4.0.3 砌筑专用胶粘剂

砌筑专用胶粘剂的性能指标应符合表4.0.3的要求。

表4.0.3砌筑专用胶粘剂的性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M5.0 | M7.5 |  |
| 1 | 外观 | —— | 均匀一致，无结块 |  | 目测 |
| 2 | 保水性 | % | ≥95 | ≥95 | 参照JG/T230-2007 |
| 3 | 抗压强度（28天） | MPa | 5.0～10.0 | 7.5～12.5 | 参照GB/T17671 |
| 4 | 泡水抗压强度（21天+7天） | MPa | ≥3.5 | ≥5.0 | 参照GB/T17671 |
| 5 | 粘结强度（28天） | MPa | ≥0.4 | ≥0.5 | 参照JC890-2001 |
| 6 | 可操作时间 | h | ≥1.5 | ≥2.0 | 参照JC149-2003 |
| 7 | 晾置时间 | Min | ≥4.0 | ≥5.0 | 参照JC890-2001及JC/T547-2005 |
| 8 | 收缩值 | mm/m | ≤1.1 | ≤1.1 | 参照JGJ70-2009 |

4.0.4 界面处理剂

界面处理剂的主要性能指标，应符合现行行业标准《预拌砂浆》（JG/T230-2007）6.2.2.4款表11中Ⅱ型产品的要求。

4.0.5 砌块砌体饰面做增强处理时选用的耐碱玻璃纤维网布，其主要性能指标应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JC149）标准中对耐碱玻璃纤维网布的要求。

4.0.6 砌块砌体做薄层饰面施工时选用的聚合物水泥抗裂砂浆，其主要性能指标应符合表4.0.6要求。

表4.0.6聚合物水泥抗裂砂浆性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保水性 | % | ≥95 | 参照JG/T230-2007中附录A |
| 2 | 与砌块压剪粘接强度（28天） | MPa | ≥0.5 | 参照JC890-2001 |
| 3 | 抗压强度（28天） | MPa | ≥5.0 | 参照JG/T17671 |
| 4 | 与水泥拉伸粘结强度（28天） | MPa | ≥0.5 | 参照JG/T230-2007 |
| 5 | 与水泥浸水拉伸粘结强度（标养21天+泡水7天） | MPa | ≥0.3 | 参照JG/T230-2007 |
| 6 | 收缩值（28天） | mm/m | ≤1.1 | 参照JCJ70-2009 |
| 7 | 可操作时间 | h | ≥1.5 | 参照JC149-2003 |

4.0.7 砌块外墙面做薄层装饰施工时选用的柔性腻子，其主要性能指标应符合现行《建筑外墙用腻子》（JG/T157）标准的要求。

4.0.8 砌块属不燃材料，砌块砌体耐火性能见表4.0.8

表4.0.8砌体砌块耐火性能

| 干密度级别 | 厚度（㎜） | 耐火极限（h） |
| --- | --- | --- |
| B05 | 100 | 3.0 |
|  | 150 | >4 |
|  | 200 | 8 |
|  | 300 | >8 |

注：上表为未做表面抹灰砌块墙体耐火极限。

4.0.9 砌块砌体隔声性能参照《蒸压加气混凝土应用技术规定》（JGJ.17）相关参数选用。

- 5 砌块墙体设计

- 5.1材料计算指标

5.1.1 砌块的强度级别应按出釜状态（含水率为25-40%）时的立方体抗压强度标准值确定。

5.1.2 砌块在气干工作状态时的强度标准值按表5.1.2-1采用；强度设计值按表5.1.2-2采用。

| 表5.1.2-1砌块抗压、抗拉强度标准值 序号 | 强度种类 | 符号 | 单位 | 强度级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A2.0 | A2.5 | A3.5 |
| 1 | 抗压强度 | fck | N/㎜2 | 1.60 | 1.80 | 2.40 |
| 2 | 抗拉强度 | ftk | N/㎜2 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |

表5.1.2-2砌块抗压、抗拉强度设计值

| 序号 | 强度种类 | 符号 | 单位 | 强度级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A2.0 | A2.5 | A3.5 |
| 1 | 抗压强度 | fc | N/㎜2 | 1.00 | 1.28 | 1.71 |
| 2 | 抗拉强度 | ft | N/㎜2 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |

5.1.3砌块的弹性模量按表5.1.3采用。

表5.1.3砌块弹性模量

| 5.1.4砌块的泊松比为0.20，线膨胀系数为8x10-6/℃(温度0～100℃) 项目 | 符号 | 单位 | 强度级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A2.0 | A2.5 | A3.5 |
| 弹性模量 | EC | N/㎜2 | 1400 | 1600 | 1900 |

5.1.5龄期为28天的砌体抗压强度设计值f，沿通缝截面的砌体抗剪强度设计值fv 和砌体弹性模量E，应根据胶粘剂强度等级按表5.1.5-1、5.1.5-2、5.1.5-3采用。

表5.1.5-1每皮高度250㎜的砌体抗压强度设计值

| 胶粘剂强度等级 | 符号 | 单位 | 砌块强度级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A2.0 | A2.5 | A3.5 |
| ≥M5.0 | f | N/㎜2 | 0.54 | 0.73 | 0.97 |

注：有系统的试验数据时可另定。

表5.1.5-2沿通缝截面的砌体抗剪强度设计值

| 胶粘剂强度等级 | 符号 | 单位 | 砌块强度级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A2.0 | A2.5 | A3.5 |
| ≥M5.0 | fV | N/㎜2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

表5.1.5-3每皮高度250㎜的砌体弹性模量

| 胶粘剂强度等级 | 符号 | 单位 | 砌块强度级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A2.0 | A2.5 | A3.5 |
| ≥M5.0 | E | N/㎜2 | 980 | 1180 | 1600 |

5.1.6 砌块配筋构件中的钢筋应采用HPB235级钢。抗拉强度设计值fy为210N/㎜2。机械调直钢筋有可靠试验数据时，可按实验数据取值，但抗拉强度设计值fy不宜超过250 N/㎜2。冷拔钢筋的弹性模量取2x105 N/㎜2。

5.1.7涂有防腐剂的钢筋与砌块之间的粘着力，砌块强度级别为A2.5时不应小于0.8 N/㎜2 ；

5.1.8 砌体和配筋构件（砌体中包含的胶粘剂、配筋构件中包含的钢筋）重量按加气混凝土标准干体积密度乘1.4系数采用。

5.1.9 砌块砌筑专用胶粘剂设计指标按表5.1.9采用。

表5.1.9砌块砌筑专用胶粘剂设计指标

| 序号 | 项目 | 单位 | M5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | MPa | 5.0-10.0 |
| 2 | 粘结强度 | MPa | ≥0.4 |
| 3 | 收缩值 | mm/m | ≤1.1 |

5.1.10 砌块墙体门窗洞口过梁及窗台板，宜优先选用砂加气配筋过梁、砂加气配筋窗台板；砂加气配筋过梁板上允许砌块砌筑高度应按表5.1.10选用。过梁板的承载力应按照国标<<蒸压加气混凝土板>> (GB15762)及《蒸压加气混凝土应用技术规程》（JGJ17）中受弯构件计算公式进行验算。

过梁板宽度取值同墙厚；当墙厚大于200mm时，可采用两个过梁板并排使用；过梁板两端伸入砌体长度应各不小于250mm。

当采用普通钢筋混凝土构件时，要采取外保温措施，防止产生热桥。

表5.1.10门窗、洞口蒸压加气混凝土配筋过梁选用表

| 过梁编号 | 墙厚 | 梁高 | 洞口宽度L0 | 梁上墙允许砌筑高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA09a | 100-300 | 200 | 900 | 2800 |
| GA10a |  |  | 1000 | 2600 |
| GA12a |  |  | 1200 | 2200 |
| GA15a |  |  | 1500 | 1600 |
| GA18a |  |  | 1800 | 1300 |
| GA09b | 100-300 | 150 | 900 | 2000 |
| GA10b |  |  | 1000 | 1800 |
| GA12b |  |  | 1200 | 1400 |
| GA15b |  |  | 1500 | 1200 |
| GA18b |  |  | 1800 | 900 |
| GA09c | 100-300 | 100 | 900 | 1800 |
| GA10c |  |  | 1000 | 1800 |
| GA12c |  |  | 1200 | 1400 |
| GA15c |  |  | 1500 | 1000 |
| GA18c |  |  | 1800 | 400 |

注：1过梁上砌筑以B05级砂加气砌块墙体重量计算。

2过梁上砌筑墙体与结构梁或楼板间应用柔性连接。

- 5.2结构构造要求

5.2.1 砌块墙体的构造要求：

1砌块墙体的高厚比应按下式验算：

β=H0h≤μ1μ2β         （5.2.1-1）

H0—墙体的计算高度，当墙体高H大于或等于相邻横墙间距S时，即S≤H时，H0=0.6S；

当2H≥S> H时，H0=0.4S+0.2H；

当S≥2H时，H0=1.0H

当墙体上端为自由端时，H0=2H；

h —墙体厚

μ1—非承重墙体的允许高厚比β的修正系数，取μ1=1.3；

μ2—有门窗洞口的墙体允许高厚比β的修正系数，按第5.2.1条中3计算；

β—墙体的允许高厚比，取β=24.

2带构造柱的墙体的高厚比验算，应按下式验算：

β=H0h≤μ1μ2μcβ         （5.2.1-2）

μc=1+1.5bcl                    （5.2.1-3）

式中μc—允许高厚比的提高系数；

bc—构造柱沿墙体长度方向的宽度；

l—构造柱间距；

bcl>0.25时，取0.25；

bcl<0.05时，取0。

注：考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施工阶段。

当确定墙体的计算高度时，S应取相邻构造柱间的距离。设有钢筋混凝土圈梁的构造柱墙体，当b/s≥1/30时，圈梁可视为构造柱间墙体的不动铰支点（b为圈梁宽度）。如不允许增加圈梁宽度，可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度，以满足构造柱间墙体的不动铰支点的要求。

3对有门窗洞口的墙体，允许高厚比系数μ2应按下式进行计算：

μ2=1-0.4bs/s    （5.2.1-4）

bs—在宽度S范围内的门窗洞口总宽度；

S—相邻窗间墙体的距离；

当按5.2.1-4算的μ2值小于0.7时，应采用0.7。

4门窗洞口宽度大于1800mm或安装重型门时，洞口两侧需增设混凝土门柱。

5.2.2 墙体的基本抗震构造措施

1 填充墙体与混凝土柱宜采用柔性连接，墙体顶部在梁或楼板下宜作柔性连接且应有卡固措施；

2 填充墙体应沿柱全高每隔1米（2皮～3皮砌块）左右设专用拉接件或2根φ4～φ6拉筋，末端应做900弯钩，拉结筋伸入墙体内的长度，抗震设防6、7度时不应小于墙长1/5且不小于700mm；8度设防时宜沿墙全长贯通；

3 构造柱宜置于墙体的端部、墙体角部和纵横墙体的交叉处；当墙体长超过层高2倍或墙体长超过5m时，宜设置钢筋混凝土构造柱；

4 墙体高度超过4米时，墙体半高宜设与柱连接且沿墙体全长贯通的钢筋混凝土水平系梁（扁带）；

5 墙体的窄小墙肢、悬臂墙体，宜在墙体端头增设构造柱，确保墙体稳定性。

6 砌筑专用胶黏剂的设计强度应与砌块强度等级相匹配，且不应低于M5。

5.2.3以砌块作为高层建筑的外墙材料、或在特殊水平荷载作用下，应视单体工程的具体情况，分别依据现行标准《蒸压加气混凝土应用技术规程》（JCJ17）按沿齿缝破坏轴心抗拉强度，沿直缝破坏和沿通缝破坏验算砌体的弯曲抗拉强度。

- 5.3建筑构造要求

5.3.1建筑砌体设计应符合下列规定：

1 砌块砌体设计时宜符合砌块的基本模数，窗高大于1.0m时，窗间墙尺寸不应小于600mm。

2砌块砌体用于外墙时，外露混凝土构配件，应有防止“热桥”措施。外表面宜采用与砌体材料一致的砂加气混凝土制品，并采取防裂防脱落措施。

3 砌块砌体用于外墙时，窗洞口下部应采取增强及防水措施，水平方向伸出砌体外的凹凸线脚和挑出部分，均应有泛水、滴水及保温措施。

4 砌块砌体与门、窗、附墙管道、管线支架、卫生设备等应连接牢固。当采用金属件作为进入或穿过加气混凝土制品的连接件时，应有防护保护措施。

5 设置门窗洞口的过梁及窗台板，宜优先选用其配套的蒸压砂加气混凝土过梁及窗台板。

6 女儿墙等砌体顶部应采用混凝土压顶板或金属盖顶板，以防止雨水渗入砌块砌体内。

7 砌块砌筑时应上下错缝，隔墙的丁字墙和纵墙的十字交叉部位应咬槎交错搭接，其搭接长度均不宜小于砌块长度1/3。

8 砌块砌体用于隔墙最小厚度应不小于100mm。

9 处于潮湿环境的砌块隔墙，墙面应采取有效的防潮、防水措施。墙面防水层做到上层顶板底。卫生间及用水房间楼地面四周除门洞口外，应做混凝土坎台，其高度不应小于120mm。

5.3.2 砌块砌体设置管线应符合下列规定：

1 砌块砌体内不宜设置各种带有压力的水、暖、燃气和蒸汽管线。

2 砌块砌体内设置线管、线盒时，砌体开槽深度水平方向不宜大于1/4墙厚、垂直方向不宜大于1/3墙厚。有防水要求的部位应做好有效地防水、防渗措施。当外墙必须设置暗管及孔洞时，应采取保温和防裂措施。

5.3.3 砌块砌体埋设吊挂件应符合下列规定：

1 安装空调室外机等设备应利用阳台，混凝土挑板等构件，不应直接在外墙外侧上吊挂设备和重物。

2当吊挂物重量不小于100kg时，应在固定点处用混凝土灌实，或采取预埋混凝土构件、埋件等加固构造措施；当吊挂物重量小于100kg时，可采用符合砌块特性的专用尼龙膨胀锚栓固定，锚栓数量按吊挂物重量确定。

5.3.4 饰面设计应符合下列规定：

1 砌块砌体外饰面宜选用薄抹灰系统，其选用材料性能应与砌块相匹配且具有防水和抗裂性能。

2抹灰层宜设分隔缝，面积不宜大于30㎡，长度不宜超过6m。

3砌块砌体墙面抹灰前应在其表面用专用砂浆或其它有效的专用界面剂进行基底处理后方可抹灰。

4 当外饰面选用干挂石材、金属幕墙等饰面时，砌块砌体应做好防潮处理，梁柱部位应做好保温处理。构造连接应安全可靠，不应在填充砌块砌体上设置固定连接。

5 当砌块砌体与其它材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝处应采用粘贴耐碱玻纤网布、聚合物水泥加强层加强后方可装修。

6 建筑隔墙可满铺耐碱玻纤网布、也可局部铺耐碱玻纤网布。

7 砌块砌体用于卫生间墙体时，应在墙面做防水层，外表粘贴饰面砖。

- 5.4 热工计算

5.4.1 一般规定

1 砌块砌体热工性能应符合相应建筑节能设计标准要求。

2 砌块墙体的传热系数应考虑钢筋混凝土梁、柱等结构性热桥的影响，取其平均传热系数。

3 砌块墙体厚度不应小于300mm。

4 外墙体平均传热系数不应大于0.6W/(m2·K)。

5 外墙最小热阻不应小于0.6 m2·K/W。

6 B04、B05砂加气砌块灰缝影响系数a（导热系数的修正数）取1.1。

5.4.2热工计算

1 砌块砌体热工性能计算参数按表1选取。

表1 砌块砌体热工性能计算参数

| 砌块干密度级别 | 砌体导热系数λ[w/（m*k）] | 蓄热系数S[w/（㎡*k）] | 300mm厚砌体热阻R（㎡*K/W） | 300mm厚砌体热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B04 | 0.12 | 2.42 | 2.50 | 6.05 |
| B05 | 0.14 | 2.81 | 2.14 | 6.02 |

2 钢筋混凝土梁、柱等部位外侧应设置厚度不小于50mm厚保温浆料，或其它有效的保温措施。

3 空调室外机搁板等热桥部位应抹不少于30mm厚保温浆料或采取其他保温措施。

4外门窗框与砌体之间的缝隙，应采用聚氨酯等发泡保温材料填充，其外侧应采用中性硅酮系列密封膏或耐候防水密封材料嵌缝密封，不得采用丙烯酸酯建筑密封膏。

5砌块砌体平均传热系数是参照附录A规定的方法计算的。

- 6砌块砌体施工

- 6.1一般规定

6.1.1砌块码放场地应平整、干燥且应有防雨措施，并按不同强度等级、规格分别堆放整齐。码放高度不宜超过2.6米。

6.1.2砌块运输、装卸过程中，应轻拿轻放，严禁抛掷和倾倒。

6.1.3砌筑前应认真熟悉图纸，核实门窗洞口位置及尺寸，预埋件、预留位置。

6.1.4 在砌块砌体上钻孔、镂槽或切锯等，均应使用专用工具，不得任意剔凿。

6.1.5砌块砌体不得冒雨施工；冬期施工时，应采用抗冻型砌筑专用胶粘剂。

6.1.6砌块表面应洁净，不得有油污和浮灰。

6.1.7不同强度等级的砌块不得混砌，亦不宜与其它墙体材料混砌。

6.1.8砌筑专用胶粘剂应按照设计要求与相应砌块性能匹配使用。

- 6.2质量控制

6.2.1各种材料进场应有产品合格证等质量保证资料，并按相关标准进行复验。

6.2.2砌块墙体应连续砌完不留接槎。砌块内外墙应同时咬槎砌筑，临时间断可留斜槎，不得留马牙槎。

6.2.3砌块填充墙上不得留设脚手眼。

6.2.4砌块填充墙砌体的水平胶缝饱满度应大于90%；垂直胶缝饱满度应大于80%。

- 6.3施工工艺

6.3.1结构经验收合格后，把砌筑基层楼地面清理干净并弹线，填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确。

6.3.2砌筑时应预先试排块，并优先使用整块。需断开砌块时，锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3；长度小于200mm的砌块不得用于排块。

6.3.3砌块施工时，上下皮垂直缝应错开，搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。

6.3.4砌体的组砌方法应正确。砌体转角处应采取整块砌块盘角（即大盘角），砌块墙的转角及T型交接处，应纵横搭砌。砌体不得出现通缝现象。详见图6.3.4

1

2

2

1

图6.3.4     转角墙和T型墙做法

1—蒸压砂加气混凝土砌块填充墙    2—混凝土坎台

6.3.5砌块水平缝应用齿抹将胶粘剂均匀批抹于下皮砌块表面；砌块垂直缝可先在砌块的砌筑端头上批抹胶粘剂，然后上墙砌筑；上墙后可用力揉压，用橡皮锤轻击砌块。作业应在胶粘剂晾置时间内完成。胶缝厚度为小于5mm。

6.3.6砌块拉结筋的连接，必须先在相应位置的砌块上表面上开槽，放置墙拉筋，再用胶粘剂补平所开槽。

6.3.7填充墙与梁底、板底的缝隙，应至少间隔24h后再与梁底、板底结构做柔性连接处理。顶部砌体宜采用楔形砌法，加工成楔形的砌块，其楔形斜面坡度不应大于1：2.如图6.3.7

图6.3.7

6.3.8砌筑后的砌块不应任意移动或受撞击；如需校正，应清理原胶粘剂，重新批抹胶粘剂后进行砌筑。

6.3.9砌块砌筑过程中如在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时，应用钢齿磨板和磨砂板磨平；方可进行下一道工序施工。

6.3.10砌体孔洞或敷设管线后的槽，应用砌块碎末拌以水泥、石膏及适量的建筑胶进行修补。

- 6.4门窗框连接

6.4.1门窗安装优先采取“先立口”的施工方法；当有可靠措施能够保证质量和美观时，亦可采取“后塞口”的方法施工。

6.4.2门窗安装，应在门窗洞两侧的砌体中按上中下位置嵌入门窗安装联结件，然后将门窗框连接固定。门窗框与砌体之间的间隙，应用聚氨酯发泡剂或其他发泡材料封填。

- 6.5砌体暗敷管线

6.5.1水、电管线的暗敷工作必须待砌体砌筑完成24小时后方可进行，开槽应使用专用工具。砌块砌体镂槽总深度，水平方向不得大于1/4墙厚；竖向不得大于1/3墙厚，且应避免交叉双面开槽。

6.5.2暗敷电线管外皮距砌块砌体表面最小距离不得小于15mm。

- 7装饰装修

7.0.1墙面应待砌体含水率达到10%～20%后做装饰抹灰层。

7. 0. 2 砌体基层应清理干净，基层表面平整，无浮尘、污渍。

7.0.3钢筋混凝土柱、梁、窗台板等与墙交接处，应以耐碱玻璃纤维网布做增强处理。

7.0.4砌块砌体剔凿线槽、预留孔洞，应采用与砌块性能相匹配的材料填堵，并以耐碱玻璃纤维网布做增强处理，其搭接长度两侧应宽出线槽各100mm。

7.0.5住宅建筑内墙面满铺耐碱玻璃纤维网布时，应横向粘贴且接缝处宜对接。

7.0.6砌块砌体饰面采用薄抹灰系统时，应选用配套的界面剂、聚合物水泥抗裂砂浆、柔性耐水腻子、耐碱玻璃纤维网布等饰面材料。当确有需要时，也可采用传统外墙外抹灰，并应遵守有关规定采取抗渗抗裂措施。

7.0.7阳角部位，宜采用25mm×25mm镀锌角网条或PVC护角处理。

7.0.8装饰面材料与基层应粘结牢固，不得空鼓、开裂、脱落现象。

- 8  工程验收

8.0.1  砌体工程除应满足《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）及《建筑节能工程质量验收规定》（GB50411-2007）的规定外，尚应符合以下规定。

- 8.1主控项目

8.1.1砌块的结构尺寸和位置偏差、砌筑专用胶黏剂的抗压与粘接强度。

8.1.2砌体与梁柱的柔性连接应符合设计要求。

8.1.3检查方法：检查砌块、砌筑专用胶粘剂的产品合格证、有效期内型式检验报告及进厂复验报告。

- 8.2一般项目

8.2.1砌体砌块水平胶缝饱满度应大于90%，竖缝饱满度应大于80%。

8.2.2圈梁、构造柱、水平系梁以及墙体拉结筋的位置、锚固长度以及搭接长度应符合设计施工规范要求，并进行隐蔽工程验收、填写隐蔽工程验收记录。

- 8.3资料核查项目

8.3.1砌块的相应批次出厂合格证及现场复验报告。

8.3.2胶粘剂出厂合格证及检验报告。

8.3.3隐蔽工程验收记录。

8.3.4砌体工程检验质量验收记录。

- 8.4观感项目

8.4.1墙体表面整洁、砌体胶缝横平竖直、厚薄均匀，无透孔。

8.4.2砌体组砌方法正确，上下错缝。转角及丁头部位搭砌正确。

8.4.3砌体顶面与梁板接触面组砌紧密无裂缝。

8.4.4墙面应平整，干净、胶缝处无溢出的胶粘剂。

- 8.5允许偏差项目

8.5.1砌块墙体的允许偏差应符合表8.5.1的规定

表8.5.1砌块墙体允许偏差

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 10 | 用经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 上、下层窗洞口偏移 |  |  | 10 | 吊尺和尺量检查 |
| 3 | 垂直度 | 每层 |  | 4 | 用线锤或2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ＜10m | 6 | 用经纬仪或吊锤挂线和尺量检查 |
|  |  |  | ＞10m | 10 |  |
| 4 | 表面平整度 |  |  | 3 | 用2m靠尺或塞尺检查 |
| 5 | 水平灰缝平直度 |  |  | 3 | 灰缝上口处用10m长线拉直并用尺检查 |
| 6 | 门窗洞口（后塞框） | 宽度 |  | 4 | 用尺量检查 |
|  |  | 高度 |  | 6 |  |
| 7 | 门窗洞口（先塞框） | 宽度 |  | 2 | 用尺量检查 |
|  |  | 高度 |  | 2 |  |
| 8 | 板带、过梁、构造柱宽度 |  |  | -2～+3 | 用2m靠尺或塞尺检查 |

- 附录A

（规范性附录）

外墙平均传热系数计算

A.0.1砂加气砌块外墙受周边钢筋混凝土梁、柱等热桥的影响，其平均传热系数应按下式计算：

Km=（Kp·Fp+KB1·F B1+KB2·F B2+KB3·F B3）/( Fp+ F B1+ F B2+ F B3)      (A.0.1)

式中：

Km—外墙平均传热系数［W/（m2·K）］；

Kp—外墙主体部位传热系数［W/（m2·K）］，按国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定计算；

KB1、KB2、KB3—外墙周边钢筋混凝土梁、柱等热桥部位传热系数［W/（m2·K）］；

Fp—外墙主体（砌体）部位面积（m2）;

F B1、F B2、F B3—外墙周边热桥部位的面积（m2）。外墙主体部位和周边热桥部位如图A.0.1所示。

附图A.0.1 外墙主体部位和周边热桥部位示意图

威海市工程建设标准

蒸压砂加气混凝土自保温砌块应用技术规定

DBwH-001-2010

- 条文说明

2009      威海

目  次

1 总  则	22

2 术语、符号	23

3 基本规定	24

4 材料要求	25

5 砌块墙体设计	27

5.1 材料计算指标	27

5.2 结构构造要求	27

5.3 建筑构造要求	27

5.4 热工计算	29

6 砌块砌体的施工	30

6.1 一般规定	30

6.2 质量控制	30

6.3 施工工艺	30

6.4 门窗框连接	30

6.5 砌体暗敷管线	31

7 装饰装修	32

8 工程验收	33

8.1 主控项目	33

8.2 一般项目	33

8.3 资料核查项目	33

8.4 观感项目	33

8.5 允许偏差项目	33

1 总  则

1.0.1 蒸压加气混凝土的生产和应用在我国尽管已有40多年的历史，但就全国范围来看，大量建厂生产加气混凝土还是近十多年的事情。

从加气混凝土制品在各类建筑中的应用效果来看，技术经济效益较好，受到设计、施工和建设单位的好评。特别是近些年来国家提出墙体改革和节约能源的政策以来，更使加气混凝土材料得到推广应用。

为了更好地推广和应用加气混凝土砌块，充分发挥这种材料的优点，扬长避短，达到建筑节能要求，确保建筑的质量和安全，特制定本规定。

1.0.2 本条规定了本规定的使用条件和适用工程范围。

1.0.3 本条无说明

2 术语、符号

2.1~2.2 无条文说明。

3 基本规定

3.0.1 加气混凝土制品长期处于受水浸泡环境，会降低强度。在可能出现0°C以下地区，易局部冻融破坏。长期在高温环境下易开裂。

3.0.2 砌块砌体外墙经过数年后，由于冻融循环、干湿变化等自然条件影响，会产生不同程度的损坏。做外饰面是提高砌块砌体耐久性的必要措施。

3.0.3 控制加气混凝土制品在砌筑和安装时的含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施。有统计资料表明：砌块累计干燥收缩在出釜前3天内变化比较明显，3天后基本稳定在0.04% ; 而含水率在 5天时正常情况下不高于30%。砌块不得在出釜3天内上房也不得在饱和状态上房，墙体砌筑后不宜立即抹灰，一般控制在15%以内再进行抹灰。通过实验研究表明，对粉煤灰加气混凝土制品以及相对湿度较高的地区，制品含水率可适当放宽，但亦宜控制在20%左右。

3.0.4 干法施工是保证砌体具有良好保温性能的有效措施，同时也是节约水资源以及文明施工、提高施工工效的有效措施

3.0.5 实践证明采用普通砂浆砌筑加气混凝土砌块，不能保证缝隙砂浆饱满及两者粘结良好，这是墙体开裂的主要原因之一。另一方面灰缝大形成热桥墙体达不到节能要求。

3.0.6 本条保证产品的安全使用。

3.0.7 无条文说明。

4 材料要求

4.0.1 砌块采用专用胶粘剂干法施工且控制灰缝厚度在2~4mm之间是满足本地建筑节能要求的必要条件，提高砌块产品尺寸精度是干法施工的必要前提条件。因此，本规程对砌块的尺寸允许偏差、外观质量提出了较高的要求。砌块规格尺寸按国家标准《蒸压加气混凝土砌块》（GB11968-2006）的规定执行

4.0.2 蒸压砂加气混凝土配筋窗台板、过梁板是采用蒸压砂加气混凝土板材工艺制造的。为此，该产品性能指标应  符合国标《蒸压加气混凝土板》（GB15762）的要求。窗台板一般没有承载力要求，过梁板的承载力需要经设计验算。

4.0.3 砌块砌筑时采用专用胶粘剂是实现干法施工的前提,所列各项性能指标是保证胶粘剂良好施工性能和保证施工质量的基本要求，其中晾置时间是反应胶粘剂施工性的重要指标，晾置时间的定义参照《陶瓷墙地砖胶粘剂》（JC/547-2005）标准中的定义，为了更好地反映胶粘剂的实际应用效果，测试粘接强度的实验方法参照《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC/T890-2001)标准中的规定进行，其中胶粘剂涂抹厚度为3mm。

4.0.4 使用界面剂是预防装饰层与砌块墙体起鼓、分离、剥落的一种技术措施。其主要性能指标，应符合现行行业标准《预拌砂浆》(JG/T230-2007)6.2.2.4款表11中Ⅱ型产品的要求，如下表所示。

4.0.5 选用的耐碱玻璃纤维网布，其主要性能指标应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JC149）标准中对耐碱玻璃纤维网布的要求，如下表所示。

耐碱玻璃纤维网布性能指标

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥130 |
| 耐碱断裂强度（经、纬向）（N/50mm） | ≥750 |
| 耐碱断裂强度保留率（经、纬向）（%） | ≥75 |
| 断裂应变（经、纬向）（%） | ≤5.0 |

4.0.6 本条无说明

4.0.7 砌块砌体墙面做薄层装饰施工时选用的柔性腻子，其主要性能指标应符合现行《建筑外墙用腻子》（JG¤T157）标准的要求，如下表所示。

4.0.8~4.0.9  标准中无隔声和耐火性能干密度级别的制品，其隔声和耐火性能目前仅能根据理论推算，有待厂家逐步完善，经实验后补充数据。

5 砌块墙体设计

5.1 材料计算指标

5.1.1~5.1.8 砌块强度及其它材料的取值依据，《蒸压加气混凝土应用技术规程》(JCJ17)及威海市地方产品状况取用。

5.1.9 提供砌块砌筑专用胶粘剂的设计取值。

5.1.10 砂加气配筋过梁板上允许砌块砌筑高度是按B05级砂加气砌块砌体重量计算，过梁板的承载力在设计时往往还要考虑其它因素。为此，应按照《蒸压加气混凝土应用技术规程》(JCJ17)中受弯构件计算公式进行验算。

为方便施工，当墙厚大于200mm时，可采用两个宽度合计等于墙厚的过梁板并排使用。考虑到砂加气混凝土过梁、窗台板本地区可能无此产品，需用普通钢筋混凝土构件代替，另外结构要求的构造柱、扁带、连接窗框的构件也为普通钢筋混凝土构件，因此要有防止热桥产生的措施。

5.2 结构构造要求

5.2.1 填充砌体的自身稳定与其材料和计算高度有关，同时墙体中设钢筋混凝土构造柱，可提高墙体使用阶段的稳定性和刚度。本公式各系数均选用《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)及《蒸压加气混凝土应用技术规程》(JCJ17)。

5.2.2 依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),本规程对于作为非结构构件的蒸压加气混凝土砌块填充墙作出更为具体的基本抗震构造措施，并将其重要条款设置在一般规定章节中。

第一款是依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001)和《蒸压加气混凝土应用技术规程》(JCJ17) 对砌体填充墙的抗震构造要求，而砌体填充墙与柱或梁底采用柔性连接，也是减少填充墙体干缩裂缝的措施之一。

5.2.3 作为高层结构的填充墙体或外围护结构，墙体所承受的水平荷载如风荷载、地震水平荷载均比一般情况大，故应计算砌体各种破坏时的抗拉强度。

5.3 建筑构造要求

5.3.1 关于建筑外墙设计的规定:

1 为减少现场切锯工作量，避免浪费，便于配料，对设计提出的要求，在排块设计中应避免600mm以下的窗间墙，仅对窗高较小(1.0米以下)或墙设有承重点(如框架结构中的柱等)才予以考虑，否则施工困难、稳定性差。

2 加气混凝土砌块作为单一材料用作外墙时，与钢筋混凝土梁或柱处于同一表面，为防止该部位产生热桥，防止不同保温材料引起温度变形不一致，并应在其表面接缝处做聚合物砂浆，耐碱玻纤网布加强层。

3 水平方向伸出的砌体主要:指窗台、雨篷、开敞阳台、室外空调机搁板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及水平装饰线脚等处，以上部位应做泛水、滴水及保温（保温仅对普通混凝土构件），避免渗水后产生霉变、渗漏、冻融等有害后果。

4 砌块砌体系多孔材料，出釜含水率为35%~40%，使用过程中，水分不可能全部蒸发;其次是在潮湿季节中，也会吸入一部分水分；再是该产品属于中性材料，PH值在9~11之间。上述因素对未经处理的铁件均会起锈蚀作用，所以进入砌块中的铁件应做防锈处理。

5 为减少热桥及避免墙体开裂，门窗洞口的过梁及窗台板，应优先选用其配套的蒸压砂加气混凝土过梁及窗台板。

7 砌块砌筑时应上下错缝搭接是加强砌块建筑整体强度的重要措施，必须要求做到。

8 为满足安全、耐火和隔声的基本使用要求的最薄隔墙厚度。

9 处于潮湿环境的砌块隔墙，其墙面应做防水层，一般采用防水涂料刷到上层顶板底部，卫生间及用水房间楼地板四周除门洞口外，应作混凝土坎台，其高度不应小于120mm，宽度同砌体厚。

5.3.2 无条文说明。

5.3.3 关于砌块砌体埋设吊挂件的规程:

1 因砌块砌体强度相对较低，因此不宜直接在砌块砌体上直接吊挂设备和重物，空调室外机还应做好冷凝水排放。

2 具体构造按设计要求施工。

5.3.4 关于饰面设计的规定：

1 饰面材料应与基层有良好的粘结，不得空鼓开裂，并对冻融交替、干湿循环、自然碳化和磕碰磨损起有效保护作用。

2 这是防止抹灰开裂的措施之一。

3 砌块砌体的吸水特性与传统的砖或混凝土不同，是先快后慢，吸水时间长，24小时内吸水速度快，以后渐缓，直到10天以上才能达到平衡，但量不多。所以如基层不作处理，将不断吸收砂浆中的水分，使砂浆在未达到强度之前就失去水化条件，造成抹灰开裂空鼓，所以宜采用专用抹灰砂浆或在粉刷前做界面处理封闭气孔。减少吸水量，并使抹灰层与砌块砌体有较好的粘结力。

4 外饰面选用干挂石材，金属幕墙等饰面时，其干挂石材和金属幕墙做法只表示装饰、保温和墙体三者组成的构造形式，其石材或金属幕墙构造及细部(包括产品的品种、构配件及零部件等)应由幕墙的设计、制作、安装单位结合工程实际情况，详细编制设计和安装实施方案。

5 在设计中力求避免两种不同材料在同一表面。如遇此情况，则对该缝隙或界面进行处理，如用聚合物砂浆及玻纤网布加强。其性能应符合标准要求。

6 这是防裂措施之一。

7 在卫生间使用时，其墙面做防水层是保护砌块砌体的需要，一般采用防水涂料一直做到上层地板底部，表面黏贴饰面砖。

5.4 热工计算

5.4.1 一般规定：

1 在设计中，外墙的平均传热系数应根据设计建筑的实际情况参考附录A计算。

2 钢筋混凝土梁、柱等构件的热桥，对外墙保温性能影响较大。模拟计算表明，在370mm厚粘土砖墙条件下，混凝土梁、柱等周边热桥能使墙体的平均传热系数比其它主体部位传热系数增加10%左右。为使计算结果与实际接近，砌块墙体的传热系数应考虑钢筋混凝土梁、柱等结构性热桥的影响 ，取其平均传热系数。

6  考虑到砌块导热系数与砌体导热系数不同，砌体导热系数包括砌块、灰缝和水分等影响的导热系数。因此，砌体导热系数的修正系数为1.1。

5.4.2 热工计算

1 表1给出了不同级别砌块砌体热工性能计算参数,以便于设计人员选用。特别是本规定给出的砌体导热系数，是参照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》(GB50172)，并经对砌体采用红外热像、稳态热传递性质检测和计算分析得出的。

2 考虑到建筑外墙表面材料整体一致，可以减少墙体裂缝的产生，同时考虑到冬季钢筋混凝土梁、柱等结构性热桥部位内表面不能有结露的现象。故本规定建议，钢筋混凝土梁、柱等部位外侧应设置厚度不小于50mm的保温料浆。当有特殊要求时，钢筋混凝土梁、柱等结构性热桥部位外侧也可以采用设置其它保温系统的措施，但必须保证冬季热桥部位内表面不能有结露的现象。

3 为确保冬季空调机外机搁板等挑出构件热桥部位的墙体内表面不出现结露的现象，对 墙体外挑构件应抹不少于30mm厚保温浆料（如：胶粉聚苯颗粒保温料）或采用其它保温措施。

4 本条是为了长期保证外门窗框与墙体之间的气密和水密性能而采取的措施。丙烯酸建筑密封膏收缩率大，不得采用。

5 为减少设计工作量，本规定砌体外墙平均传热系数0.6是综合了几种层高开间及墙体构造因素给出的参考值，当设计其他外墙时需参照附录A规定方法计算平均传热系数。

6 砌块砌体的施工

6.1 一般规定

6.1.1~6.1.2  为了使砌块砌筑时的块型完整、含水率满足要求，以保证砌块砌体的施工质量和保温效果，对运输、装卸、贮存及码放场地提出了要求。

6.1.3~6.1.6 无条文说明

6.1.7 不同强度等级的砌块或与其它墙体材料混砌，在接缝处如果处理不当，易出现裂缝等现象。

6.1.8 无条文说明。

6.2 质量控制

6.2.1 无条文说明

6.2.2 砌块墙体连续砌筑及内外墙同时咬槎是加强砌块建筑整体性的重要措施。若砌块砌筑在临时间断处留“马牙槎”，后塞砌块的竖缝大部分灰浆不饱满。留成斜槎可避免此不足。

6.2.3 砌块墙体不得留脚手眼的原因有两点：

1 加气砌块不允许直接承受局部荷载，避免加气砌块局部受压。

2 若留有脚手眼后用砂浆或砌块填塞，很难严实且极易在该部位产生开裂缝漏水或造成“热桥”。

6.2.4 无条文说明。

6.3 施工工艺

6.3.1~6.3.2 无条文说明

6.3.3 砌块砌筑时，错缝搭接是加强砌体整体性、保证砌体强度的重要措施，要求必须做到。

6.3.4 本条规定为保证墙与墙之间形成整体。

6.3.5 本条规定胶缝不大于5mm,是考虑墙内拉结筋的安放。为保证砌体的保温性能，胶缝厚度宜为2 mm～4 mm 。胶缝厚度加大，将形成热桥，降低墙体的保温性能，精确砌块的胶缝可控制在小于等于3mm。

6.3.6 本条主要为了保证胶缝厚度2mm~4mm而采取的措施。

6.3.7  砌块墙体砌筑后灰缝会受压缩变形，一定要等灰缝压缩变形稳定后再处理顶缝，否则该缝隙会太宽影响墙体稳定性。此条也是为了保证墙体顶部与受力结构构件紧密连结而采取的措施。

6.3.8 本条规定是为了保证砌体的粘结质量。

6.3.9 本条规定是为了控制胶缝厚度在2mm~4mm范围内，以保证墙面平整。

6.3.10 本条规定为推荐的修补方法。

6.4 门窗框连接

6.4.1 本条规定是因为砌块墙体比其它墙体墙面的装饰厚度小得多，采用“先立口”的工艺安装门窗口时，门、窗口与墙体之间的间隙可以满足这种要求。

6.4.2 本条为推荐的门窗安装方法。

6.5 砌体暗敷管线

6.5.1  水、电管线的暗敷工作应在墙体强度形成之后进行。为保证墙体的整体性，对镂槽总深度和相邻位置做出相应的规定。

6.5.2 无条文说明。

7 装饰装修

7.0.1 本条是为了控制加气混凝土墙含水率太高引起的收缩裂缝，因此建议控制墙体抹灰前的含水率，在墙体砌筑完毕后不应立即抹灰，因砌筑好的墙最利于排除块内水分，加速完成收缩过程，一般宜控制在10%~20%，也不排斥根据实际情况控制墙体抹灰前的含水率。

7.0.2~7.0.5 无条文说明。

7.0.6 加气混凝土制品为封闭型的气孔结构，表面因钢丝切割破坏了原来的气孔，并有许多渣末存在。其表面初始吸水快，而向制品内的吸水速度缓慢。配套材料的作用是不 使加气混凝土制品过多地吸取抹灰砂浆中的水份，增强抹灰层与加气墙的粘结力并防止墙面开裂和脱落。可采用传统抹灰的规定，是考虑施工水平达不到砌体薄抹灰要求的一种补救方法，但必须要遵守有关施工规定，确保墙皮不开裂、不渗水和不脱落。

7.0.7~7.0.8 无条文说明。

8 工程验收

8.0.1 无条文说明

8.1 主控项目

8.1.1 本规定适用于砌体的干法施工，干法施工对砌块的几何尺寸偏差要求高，故做出规定。

8.1.2 ~8.1.3 无条文说明

8.2 一般项目

8.2.1 砌体砌块水平胶缝饱满度应大于90%的规定严于国家标准相关规定，这主要是出于建筑节能方面的考虑。

8.2.2 无条文说明

8.3 资料核查项目

8.3.1  砌块几何尺寸检查记录未列入资料核查内容。但并非这项资料不重要，该检查记录主要是用于施工方与供应砌块方在这个问题的确认依据。监理单位对砌块质量的确认也可参考该记录。

8.3.2~8.3.4 无条文说明

8.4 观感项目

8.4.1~8.4.4 无条文说明

8.5 允许偏差项目

8.5.1 本条规定严于现行国家标准相关规定，主要是考虑了本规定技术先进的特点并结合本市具体情况。