附件：

湖南省建筑外墙自保温系统和材料新技术新工艺推广应用目录（第一批）

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 技术内容 | 执行标准 | 咨询单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围护结构保温隔热技术 | 蒸压加气混凝土砌块墙体 | 1、蒸压加气混凝土砌块是以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，掺加发气剂（铝粉），通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。 2、块体主要技术指标：干密度级别：B05～B07；强度等级：A3.5～A7.5;导热系数：≤0.22 W/（m.k） 3、适用范围：抗震设防烈度为7度及以下的地区的一般工业与民用建筑自承重墙体。 | 《蒸压加气混凝土砌块》（GB11968-2006）、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》（JGJ/T17-2008）及其相关标准 | 湖南省建筑节能围护结构产学研创新平台（长沙理工大学金盆岭校区内。邮编：410076） |
| 2 |  | 轻骨料混凝土多孔砖墙体 | 1、轻骨料混凝土多孔砖是用建筑废弃砖渣、碎石渣、混凝土渣和煤渣、工业废渣等再生资源为主要骨料，以水泥为胶结材料，加入适量的保温集料、粉煤灰等加水搅拌、采用超强激振力振动挤压成型的一种新型墙体材料。 2、块体主要技术指标：干密度：700～1300㎏/m3；自承重时强度等级不小于MU5; 承重时强度等级不小于MU15;表观导热系数：≤0.32W/（m.k） 3、适用范围：抗震设防烈度为7度及以下的地区的一般工业与民用建筑墙体。 | 《轻骨料混凝土多孔砖建筑技术规程》（DBJ43/T003-2009）及其相关标准 |  |
| 3 |  | 陶粒混凝土砖与陶粒混凝土砌块墙体 | 1、以水泥为胶结材料，以陶粒、陶砂或普通砂为主要集料，加水搅拌、成型、养护制作的陶粒混凝土砖或陶粒混凝土砌块。 2、块体主要技术指标：干密度：700～1300㎏/m3；自承重时砖强度等级不小于MU5; 承重时砖强度等级不小于MU15;砌块不小于MU5; 表观导热系数：≤0.32 W/（m.k）。 3、适用范围：抗震设防烈度为7度及以下的地区的一般工业与民用建筑。 | 《陶粒混凝土小型空心砌块与陶粒混凝土砖建筑技术规程》（DBJ43/T001-2009）及其相关标准 |  |