ICS 27.010,81.060.01

F01

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

泡沫玻璃单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product of cellular glass

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2015年9月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准的4.1和4.2为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）和中国建筑材料联合会归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

泡沫玻璃单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了泡沫玻璃单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、能耗统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于工业绝热、建筑绝热等领域使用的泡沫玻璃绝热制品生产企业能耗的计算、考核，以及对新建企业或生产线的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定方法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 4132  绝热材料及相关术语

GB/T 12497  三相异步电动机经济运行

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13462  电力变压器经济运行

GB/T 13469  离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB/T 13470  通风机系统经济运行

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17981  空气调节系统经济运行

GB/T 18292  生活锅炉经济运行

GB 18613  中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19065  电加热锅炉系统经济运行

GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19761  通风机能效限定值及能效等级

GB 19762  清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052  三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 24851  建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 27883  容积式空气压缩机系统经济运行

JC/T 647  泡沫玻璃绝热制品

- 术语和定义

GB/T 2589、GB/T 4132和GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

泡沫玻璃产品综合能耗 the comprehensive energy consumption of cellular glass

在统计报告期内，用于生产泡沫玻璃实际所消耗的各种能源总量。

泡沫玻璃单位产品综合能耗 the comprehensive energy consumption per unit products of cellular glass

以单位合格品产量表示的泡沫玻璃产品综合能耗。

- 技术要求

  - 泡沫玻璃单位产品能耗限定值

现有泡沫玻璃生产企业单位产品能耗限定值应符合表1的规定。

表1  泡沫玻璃单位产品能耗限定值

| 分类 | 综合能耗限定值/（kgce/t） |
| --- | --- |
| 采用玻璃熔制工艺 | ≤820 |
| 采用废旧玻璃工艺 | ≤280 |

  - 泡沫玻璃单位产品能耗准入值

新建泡沫玻璃生产企业（含新建生产线）单位产品能耗准入值应符合表2的规定。

表2  泡沫玻璃单位产品能耗准入值

| 分类 | 综合能耗准入值/（kgce/t） |
| --- | --- |
| 采用玻璃熔制工艺 | ≤780 |
| 采用废旧玻璃工艺 | ≤230 |

  - 泡沫玻璃单位产品能耗先进值

泡沫玻璃生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理来达到表3中的能耗先进值。

表3  泡沫玻璃单位产品能耗先进值

| 分类 | 综合能耗先进值/（kgce/t） |
| --- | --- |
| 采用玻璃熔制工艺 | ≤780 |
| 采用废旧玻璃工艺 | ≤230 |

- 能耗统计范围和计算方法

  - 统计范围

    - 泡沫玻璃综合能耗统计范围

泡沫玻璃综合能耗包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统能耗。生产系统能耗包括原料制备和前期处理、原料的球磨、发泡、退火、切割和成品包装等所消耗的燃料、耗能工质和电力。辅助生产系统能耗包括机修、供水、供热、供气、供油、除尘等所消耗的燃料和电力以及为生产服务的厂内运输工具、照明灯所消耗的燃料和电力。附属生产系统能耗包括与所统计的产品相关的原材料和产品检测所消耗的能源以及与所统计的产品相关办公消耗的电能。

泡沫玻璃综合能耗不包括生活设施、基建、运输管理、采暖和模具加工制作等所消耗的燃料和电力，以及在生产界区内回收利用和向外输出的能源量。

    - 统计方法

利用符合GB 17167、GB/T 24851要求配备的能源计量器具对报告期内的能耗数量和合格产品产量进行计量、统计，不得重计和漏计。

  - 计算方法

    - 泡沫玻璃产品综合能耗的计算

泡沫玻璃综合能耗的计算应符合GB/T 2589的规定，按式（1）进行计算：

E=i=1n(ei×pi)…………………………………………（1）

式中：

E——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

ei——生产活动中消耗的第i种能源实物量，实物单位；

pi——第i种能源的折标准煤系数，按能量的当量值或能源等价值折算；

n——企业消耗的能源种数。

    - 泡沫玻璃单位产品综合能耗的计算

泡沫玻璃单位产品综合能耗应按式（2）计算：

e=EP………………………………………………（2）

式中：

e——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

P——符合JC/T 647的合格产品产量，单位为吨（t）。

    - 标准煤的折算

消耗的各种能源应按热值统一折算为标准煤。燃料的热值以企业在报告期内实测的燃料的平均低（位）发热量为准。固体燃料低（位）发热量按GB/T 213的规定测定，液体燃料低（位）发热量按GB/T 384的规定测定，若无条件实测或目前尚难进行常规分析的，可参照附录A规定的各种能源折标准煤系数折算为标准煤。

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

- 6.1.1 企业应定期对生产中单位产品消耗的燃料量和用电量进行考核，建立用能责任制度。

6.1.2 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3 企业应根据GB 17167、GB/T 24851的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

- 6.2.1 耗能设备

6.2.1.1企业应使电动机系统、电力变压器、泵系统、通风机系统、空气调节系统、生活锅炉、电加热锅炉、容积式空气压缩机、燃煤工业锅炉、燃油（气）工业锅炉等通用耗能设备符合GB/T 12497、GB/T 13462、GB/T 13469、GB/T 13470、GB/T 17981、GB/T 18292、GB/T 19065、GB/T 27883等相关的用能产品经济运行标准要求，达到经济运行的状态。

6.2.1.2新建及改扩建企业所用的中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、通风机等通用耗能设备的节能评价值不低于GB 18613、GB 19153、GB 19761等相应耗能设备能效标准中2级的规定，清水离心泵、三相配电变压器等通用耗能设备达到GB 19762、GB 20052等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。

- 6.2.2 生产过程

6.2.2.1 泡沫玻璃企业在各生产过程中，应采取有效措施，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高系统运转率，实现高效、优质、低耗和清洁生产。

6.2.2.2 泡沫玻璃企业在生产过程中，应加强设备的日常维护工作，防止出现设备意外停机、经常开停设备的情况。

6.2.2.3 泡沫玻璃企业宜通过改进生产工艺和生产设备，提升产品的成品率和产品质量。

附录A

（资料性附录）

各种能源折标准煤参考系数平均折算热量

各种能源折标准煤参考系数见表A.1。

表A.1 各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | 20 908 kJ/kg | 0.714 3 kgce/kg |
| 洗精煤 |  | 26 344 kJ/kg | 0.900 0 kgce/kg |
| 洗中煤 |  | 8 363 kJ/kg | 0.285 7 kgce/kg |
| 煤泥 |  | 8 363~12 545 kJ/kg | 0.285 7~0.428 6 kgce/kg |
| 焦炭 |  | 28 435 kJ/kg | 0.971 4 kgce/kg |
| 原油 |  | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 燃料油 |  | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 |  | 43 070 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 |  | 43 070 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 |  | 42 652 kJ/kg | 1.457 1 kgce/kg |
| 煤焦油 |  | 33 453 kJ/kg | 1.142 9 kgce/kg |
| 液化石油气 |  | 50 179 kJ/kg | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 |  | 46 055 kJ/kg | 1.571 4 kgce/kg |
| 油田天然气 |  | 38 931 kJ/m3 | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 |  | 35 544 kJ/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14 636~16 726 kJ/m3 | 0.500 0~0.571 4 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  | 16 726~17 981 kJ/m3 | 0.571 4~0.614 3 kgce/m3 |
| 其他煤气 | a.发生炉煤气 | 5 227 kJ/m3 | 0.178 6 kgce/m3 |
|  | b.重油催化裂解煤气 | 19 235 kJ/m3 | 0.657 1 kgce/m3 |
|  | c.重油热裂解煤气 | 35 544 kJ/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
|  | d.焦炭制气 | 16 308 kJ/m3 | 0.557 1 kgce/m3 |
|  | e.压力汽化煤气 | 15 054 kJ/m3 | 0.514 3 kgce/m3 |
|  | f.水煤气 | 10 454 kJ/m3 | 0.357 1 kgce/m3 |
| 热力（当量） |  | — | 0.034 12 kgce/MJ |
| 电力（当量） |  | - 600 kJ/kW·h | 0.122 9 kgce/kW·h |

_________________________________