附件      建筑用密封胶产品质量省监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑密封胶 | 山东宇龙高分子科技有限公司 | 2015/9/17 | SR A:B=10：1 | 宇龙 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 2 | 建筑密封胶 | 龙口市宇龙密封材料有限公司 | 2015/9/18 | A C 3 C A E | 宇龙 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 3 | 建筑密封胶 | 龙口市宏兴精细化工有限公司 | 2015/9/18 | 7.5P 430g/支 | 宏洲 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 4 | 建筑密封胶 | 龙口市创宇塑胶材料有限公司 | 2015/9/18 | 12.5P 430g/支 | 创宇 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 5 | 建筑密封胶 | 龙口市胶龙科贸有限公司 | 2015/9/17 | 12.5E 430g/支 | 胶龙 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 6 | 建筑密封胶 | 龙口市弘源密封材料厂 | 2015/9/11 | 1 MG 590ml/支 | 弘源 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 7 | 建筑密封胶 | 龙口市羊岚密封材料厂 | 2015/9/18 | 12.5P 300ml/支 | 红龍 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 8 | 建筑密封胶 | 龙口市渤海密封材料厂 | 2015/9/9 | 12.5P 500g/支 | 骏烨 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 9 | 建筑密封胶 | 龙口市宝翔橡塑有限公司 | 2015/9/8 | 12.5P 420g/支 | 宝翔 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 10 | 建筑密封胶 | 山东永安胶业有限公司 | 2015/9/14 | 1 MGQ 590ml /支 | 永安 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 11 | 建筑密封胶 | 山东雅贝尔有机硅有限公司 | 2015/9/12 | 1 MGQ 590ml /支 | 雅贝尔 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 12 | 建筑密封胶 | 山东益盛龙密封材料有限公司 | 2015/9/20 | B GF 20HM 590ml /支 | 益盛龙 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 13 | 建筑密封胶 | 临朐县凯联密封材料厂 | 2015/9/20 | 1 MG 590ml /支 | 凯联 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 14 | 建筑密封胶 | 山东汇滨胶业有限公司 | 2015/9/17 | 1 M G 590ml /支 | 汇滨 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 15 | 建筑密封胶 | 临朐盛誉密封材料有限公司 | 2015/9/18 | B GF 25HM 590ml /支 | 金斯特 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 16 | 建筑密封胶 | 潍坊腾飞密封材料厂 | 2015/8/27 | B GF 20HM 480g/支 | TENGFEI | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 17 | 建筑密封胶 | 山东联宇胶业有限公司 | 2015/9/18 | SR A：B=10：1（质量比） | 联宇 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 18 | 建筑密封胶 | 潍坊意丰密封材料有限公司 | 2015/9/19 | 1 MG 590ml /支 | 意丰 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 19 | 建筑密封胶 | 潍坊致嘉有机硅有限公司 | 2015/8/23 | B GF 25HM 590ml /支 | 致嘉 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 20 | 建筑密封胶 | 临朐县宏鑫建材有限公司 | 2015/9/11 | 1 MG 590ml /支 | 奥祥 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 21 | 建筑密封胶 | 山东三泽硅胶有限公司 | 2015/9/20 | 1 M G 590ml /支 | 三泽 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 22 | 建筑密封胶 | 山东飞度胶业科技股份有限公司 | 2015/9/16 | 1 MGQ 590ml /支 | 飞度 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 23 | 建筑密封胶 | 山东宝龙达实业集团有限公司 | 2015/9/15 | 1 MG 590ml /支 | BLD | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 24 | 建筑密封胶 | 潍坊金归源密封材料有限公司 | 2015/9/14 | 1 MG 590ml /支 | 金归源 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 25 | 建筑密封胶 | 潍坊中冠精细化工有限公司 | 2015/9/16 | 1 MG 590ml /支 | 新惠佳 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 26 | 建筑密封胶 | 临沂市兰山区增源密封材料有限公司 | 2015/9/21 | 1 G 590ml/支 | 增源 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 27 | 建筑密封胶 | 临沂市罗庄区瑞鹏密封材料厂 | 2015/9/17 | 12.5P 430g/支 | 沂蒙 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 28 | 建筑密封胶 | 锋泾（中国）建材集团有限公司 | 2015/9/19 | 1 G 590ml/支 | 锋泾 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 29 | 建筑密封胶 | 山东阳谷阳光建材科技有限公司 | 2015/9/4 | SR A：B=10：1（质量比） | 金砼 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 30 | 建筑密封胶 | 济南华亚密封胶有限公司 | A ：2015-07-21/ B：2015-07-27 | 2 MG A:B=11.5：1(质量比) | 华亚 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 31 | 建筑密封胶 | 济南泰沃中空玻璃材料有限公司 | 2015/9/25 | SR A：B=13：1（质量比） | / | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 32 | 建筑密封胶 | 济南科泰密封材料有限公司 | 2015/9/10 | I N 25LM 600ml/支 | / | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 33 | 建筑密封胶 | 潍坊市金五环建材有限公司 | 2015/9/22 | 1 MG 590ml/支 | 新华建 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 34 | 建筑密封胶 | 潍坊华锋塑胶有限公司 | 2015/10/9 | B GF 25HM 590ml/支 | 君羽 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 35 | 建筑密封胶 | 潍坊百弘胶业有限公司 | 2015/10/9 | 1 MG 590ml/支 | 百弘 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 36 | 建筑密封胶 | 潍坊新东源胶业有限公司 | 2015/9/20 | 1 G 590ml/支 | 朗琦 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 37 | 建筑密封胶 | 山东顺和新材料科技有限公司 | 2015/8/17 | 1 G 590ml/支 | 顺和 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 38 | 建筑密封胶 | 潍坊德鑫胶业有限公司 | 2015/10/9 | B GF 20HM 590ml/支 | 福昌 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 39 | 建筑密封胶 | 潍坊永佳胶业有限公司 | 2015/10/8 | B GF 20LM 590ml/支 | 百丽佳 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 40 | 建筑密封胶 | 山东绿贝尔农化有限公司胶业分公司 | 2015/9/30 | SR A：B=12：1（质量比） | 华优达 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 41 | 建筑密封胶 | 潍坊康宏胶业有限公司 | 2015/10/9 | 1 MG 590ml/支 | 胶之冠 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 42 | 建筑密封胶 | 山东金贝胶业有限公司 | 2015/10/9 | 1 MG 590ml/支 | 金贝 | 合格 |  | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 43 | 建筑密封胶 | 龙口德源高分子科技有限公司 | 2015082565 | B GF 25LM 590ml /支 | 德源 | 不合格 | 拉伸模量; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 44 | 建筑密封胶 | 龙口市金龙密封材料有限公司 | 2015/9/19 | 12.5P 500g/支 | / | 不合格 | 断裂伸长率;浸水后断裂伸长率; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 45 | 建筑密封胶 | 龙口市瑞峰密封材料厂 | 2015/8/6 | 12.5E 500g/支 | 瑞昌 | 不合格 | 挤出性; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 46 | 建筑密封胶 | 潍坊富龙胶业有限公司 | 2015/9/18 | 7.5P 300ml/支 | 创佳 | 不合格 | 断裂伸长率; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 47 | 建筑密封胶 | 临朐华龙密封材料厂 | 2015/8/15 | SR A：B=13：1（质量比） | / | 不合格 | 表干时间;拉伸粘结性（拉伸粘结强度）; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 48 | 建筑密封胶 | 临朐金泰胶业有限公司 | 2015/9/21 | B G 20LM 590ml /支 | 迈格 | 不合格 | 拉伸模量; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 49 | 建筑密封胶 | 临沂市兰山区宇翔密封材料厂 | 2015/9/19 | 12.5E 500g/支 | 宇翔 | 不合格 | 弹性恢复率; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 50 | 建筑密封胶 | 威海成景科技有限公司 | 2015/9/18 | I 25LM 590ml /支 | 成景 | 不合格 | 拉伸模量; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 51 | 建筑密封胶 | 淄博元泰密封材料有限公司 | 2015/9/22 | SR A：B=2:0.15（质量比） | 元泰 | 不合格 | 拉伸粘结性（拉伸粘结强度）; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |
| 52 | 建筑密封胶 | 济南好特密封材料有限公司 | 2015/9/23 | 600120 | / | 不合格 | 针入度; | 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 |