ICS 91.060.10

P 32

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T XXXXX—XXXX

建筑装饰用集成墙面

Integrated wall panel for building decoration

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海福精特金属装饰材料有限公司、浙江丽尚建材科技有限公司。

本标准参加起草单位：亳州市海鲸王子新材料科技有限公司、浙江美居新型建材有限公司、中国建材检验认证集团有限公司、嘉兴市斯麦尔电器有限公司、嘉兴润邦电气科技有限公司、台州龙翔装饰材料有限公司、河南豪瑞金属制品有限公司、上海圣峰建材科技股份有限公司、浙江东信电器有限公司、浙江来斯奥电气有限公司、安徽科居新材料科技有限公司、嘉兴金瑞环保装饰材料有限公司、浙江云木新材股份有限公司、金粉世家装饰科技嘉兴股份有限公司、浙江启德新材料有限公司、广东润成创展木业有限公司、广东绿屋建筑科技工程有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、安徽同心林塑胶科技有限公司、浙江中财管道科技股份有限公司、江西沃居实业有限公司、浙江雅阁集成吊顶有限公司、安徽欧派德新材料股份有限公司、芜湖正典型材有限公司、浙江浩澜家居用品有限公司、浙江世纪豪门家居科技有限公司、国家化学建筑材料测试中心、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、中国建材市场协会集成墙面分会。

本标准主要起草人：朱知红、沈中海、刘玉军、孙亚芳、王前海、沈林祥、杨彦光、王真龙、胡少华、肖峰、牛晟、姚松良、叶润露、 金建中、许云、严斌、洪德园、江春会、杨仟厦、谭勇、林超、徐永辉、刘飞武、钱董华、罗小华、陈凯、金鹏程、许源、胡孝义、白静国、邓艳君。

建筑装饰用集成墙面

- 范围

本标准规定了建筑装饰用集成墙面（以下简称集成墙面）的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于建筑室内装饰装修用集成墙面。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 250  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 308.1-2013  滚动轴承球 第1部分：钢球

GB/T 1633-2000  热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定

GB/T 2411  塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3198  铝及铝合金箔

GB/T 3880.2  一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能

GB/T 3880.3  一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差

GB/T 4615  聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法

GB/T 4956  磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 4957  非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 5761  悬浮法通用聚氯乙烯树脂

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9174  一般货物运输包装通用技术条件

GB/T 9286  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9754  色漆和清漆 不含金属颜料的色漆 漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T 11981  建筑用轻钢龙骨

GB/T 12754  彩色涂层钢板及钢带

GB/T 14155  整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 16422.2  塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯

GB/T 17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 21558  建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 23266  陶瓷板

GB/T 23451-2009 建筑用轻质隔墙条板

GB/T 23932-2009  建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 24508-2009  木塑地板

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 50002  建筑模数协调标准

HJ/T 297-2006  环境标志产品技术要求 陶瓷砖

HJ 571-2010  环境标志产品技术要求 人造板及其制品

JC/T 2186  室内墙面轻质装饰板用免钉胶

JGJ/T 172-2012  建筑陶瓷薄板应用技术规程

JG/T 463-2014  建筑装饰用人造石英石板

LY/T 1279-2008  聚氯乙烯薄膜饰面人造板

LY/T 2554-2015 木塑复合材料中生物质含量测定 傅立叶变换红外光谱法

QB/T 2028  软聚氯乙烯装饰膜（片）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

集成墙面  integrated wall panel

由装饰面层、基材、功能模块及配件（装饰线条、免钉胶、钢钉、卡扣等）集成的、在工厂预制并现场装配式安装的装饰性室内墙面制品。

3.2

金属集成墙面  metal integrated wall panel

由金属饰面板、保温材料及铝箔制成的集成墙面。

3.3

竹木纤维集成墙面  bamboo-wood integrated wall panel

由装饰面层、竹木纤维复合材料及配件制成的集成墙面。

3.4

石塑集成墙面  stone-plastic integrated wall panel

由装饰面层、以碳酸钙为主要组份的无机材料及构件组成的集成墙面材。

3.5

陶瓷集成墙面  ceramic sheet integrated wall panel

由陶瓷板、填充材料、背衬材料及挂装构件组成的集成墙面。

3.6

木质集成墙面  woody integrated wall panel

由木板、背衬材料及挂装构件组成的集成墙面。

3.7

打钉边  nailing edge

用于打钉固定制品的边部区域，见图1。

说明：

1——打钉边；

T——打钉边宽度。

图1  打钉边示意图

3.8

筋痕  bar mark

产品内部结构（筋）收缩引起的表面凹凸不平。

- 分类和标记

4.1 分类

4.1.1  按基材材质分

- 金属，代号为J；

- 竹木纤维实心板，代号为ZS；竹木纤维空心板，代号为ZK；

- 石塑，代号为S；

- 木质，代号为M；

- 陶瓷板，代号为T；

- 其他，代号为Q。

4.1.2  按表面处理方式分

- 涂饰，代号为TS；

- 覆膜，代号为FM；

- 阳极氧化，代号为YH；

- 釉面，代号为YM；

- 无釉面, 代号为WY；

- 其他，代号为QT。

4.1.3  按安装方式分

- 打钉安装，代号为DD；

- 粘锚安装，代号为ZM；

- 卡扣安装，代号为KK；

- 其他，代号为OH。

4.2 标记

按产品名称、基材材质、表面处理方式、安装方式、规格尺寸（宽度×厚度）和标准编号顺序进行标记。

- □     □     □    □×□     JG/T××××-20××

标准编号

宽度，mm

厚度，mm

表面处理方式

基材材质

产品名称

示例：

宽度为300mm、厚度为10mm的涂饰金属集成墙面，标记为：建筑装饰用集成墙面 J-T-TZ- -300×10 JG/T××××-20××。

- 材料

5.1  铝板

铝板的化学成分、力学性能和基材厚度偏差应分别符合GB/T 3190、GB/T 3880.2和GB/T 3880.3的要求, 基材厚度（不含涂层）不应小于0.38mm；常用铝板的力学性能应符合表1的要求。

- 常用铝板力学性能

|  | 供应状态 | 厚度D/mm | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A50mm |
| 1100 | H24 | 0.38＜D≤0.63 | 110～145 | — | ≥2 |
|  |  | 0.63＜D≤1.20 |  |  | ≥3 |
| 3003 | H24 | 0.38＜D≤0.50 | 145～195 | ≥115 | ≥4 |
|  |  | 0.50＜D≤1.50 |  |  | ≥4 |
| 5005 | H24 | 0.38＜D≤0.50 | 145～185 | ≥110 | ≥3 |
|  |  | 0.50＜D≤1.50 |  |  | ≥4 |

5.2  钢板

钢板基板宜经热镀锌或热镀铝锌合金处理，其力学性能、镀层重量和基材厚度偏差(钢基材包括镀层)应符合GB/T 12754的要求,厚度（不含涂层）应不小于0.18mm。

5.3  陶瓷板

陶瓷板表面质量、尺寸偏差、吸水率、理化性能应符合GB/T 23266、JGJ/T 172的要求。

5.4  聚氯乙烯装饰膜

应符合QB/T 2028的要求。

5.5  胶粘剂

胶粘剂有害物质限量应符合GB 18583的要求。

5.6  保温材料

聚氨酯材料应符合GB/T 21558的，密度不应大于50kg/m3。

5.7  铝箔

铝箔应符合GB/T 3198的要求，厚度应不小于0.03mm。

5.8  聚氯乙烯树脂

聚氯乙烯树脂应符合GB/T 5761的要求。

5.9  免钉胶

免钉胶应符合JC/T 2186的要求。

5.10  装饰线条

装饰线条包括阳角线、阴角线、踢脚线、门窗线、腰线、封边线等；装饰面应整洁、边沿整齐，目视无明显色差。

5.11  木龙骨

应进行防腐、防火、防蛀处理。

5.12  轻钢龙骨

应符合GB/T 11981的要求。

- 要求

6.1  外观质量

6.1.1  集成墙面的外观应平直、整洁，切边整齐无毛刺；无明显色差，仲裁时△E不应大于2.0。

6.1.2  集成墙面装饰面还应符合表2的要求。

- 集成墙面装饰面质量要求

| 表面处理方式 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 涂饰 | 不应有漏涂、波纹、鼓泡、针孔、疵点、裂纹和划伤等缺陷。 |
| 覆膜 | 不应有接头、起胶、分层、剥离现象，应无针孔、鱼眼、筋痕、折痕、杂质印、气泡、毛刺、面膜褶皱和划伤等缺陷。 |
| 阳极氧化 | 不应有电灼伤、氧化膜脱落和开裂等影响使用的缺陷。 |

6.1. 3  金属集成墙面背面应平滑，铝箔无鼓泡、脱落；竹木纤维、石塑集成墙面板背面应无明显的凹凸不平，无边角缺陷，允许有不影响使用的划痕、鼓泡、杂志和色泽不均；陶瓷板集成墙面表面除装饰效果要求外，至少95%的陶瓷板其主要区域应无明显缺陷。

6.1.4  木质集成墙面还应满足以下要求：

- 允许局部有杂质点，但不得超过5个/m2，直径不大于1mm；且在500mm×500mm面积范围内不得超过3个，同时在距离板材700mm处目视不明显；

- 允许每面有不多于1处的起皱现象（无空心的），且长度不超过200mm；

- 允许干花现象出现于板材的边部，但不得多于1处，且其位置不得超过距板材边缘5mm宽的范围内；

- 允许有每面每平方米不得超过一处的划痕，且没有深度损坏装饰层，长度不得超过50mm；

- 崩边小于3mm；

- 不应有分层，鼓泡，碎裂；

- 不应出现橘皮现象；

- 板材凹凸图案不应不完整；

- 基材不应有木材异常结构，排钉孔，腐朽，分层，允许轻微少量虫孔；

- 基材内不应有木皮以外杂质；

- 木皮拼接缝不应出现在最外面的1层～2层，且每1米内允许出现1个，宽度不得超过3mm，深度不得超过30mm同时在板材切割开料时，每块小板每边也不得多于1个，不应出现在最外面的1层～2层，宽度不得超过3mm,深度不得超过30mm。

6.2  尺寸允许偏差

6.2.1  规格尺寸

集成墙面板常用规格尺寸见表3；特殊规格集成墙面板尺寸由供需双方协商确定，宜按模数化设计，符合GB/T 50002的要求。

- 集成墙面板常用尺寸                   单位为毫米

| 分类 |  | 图示 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属集成墙面 | 平板 |  | 300、350、400、450， 500、600 | 10、11、13 |
|  | 双波 |  | 400、450、500、600 650 | 10、11、13 |
|  | 斜边 |  | 400、450、500、600 650 | 10、11、13 |
|  | 多波 |  | 150～300 | 10～18 |
| 竹木纤维集成墙面 |  | — | 300、450、600 | 6、9、10 |
| 石塑集成墙面 |  | — | 125、165 | 5、10、12 |
| 陶瓷板集成墙面 |  | — | 300、450、600、900、1200 | 15～20 |
| 木质集成墙面 |  | — | 598 | 12 |

6.2.2  尺寸允许偏差

尺寸允许偏差应符合表4的要求,金属集成墙面板打钉边宽度应不小于15mm，竹木纤维集成墙面板共挤边宽度不应小于6mm。

- 尺寸允许偏差

| 项目 |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属 |  | 竹木纤维 | 石塑 | 陶瓷板 | 木质 |
| 长度/mm | ＜2000 | ±2.0 |  | 0～+3 | 0～+3 | ±1.0 | 0～+5.0 |
|  | ≥2000 | ±2.5 |  |  |  |  |  |
| 厚度/mm | ≤12 | ±0.5 |  | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.20 |
|  | ＞12 |  |  |  |  |  | ±0.30 |
| 宽度/mm | 无共挤边 | ±1.0 |  | ±1.0 | ±1.5 | ±1.0 | 0～+5.0 |
|  | 有共挤边 |  |  | ±1.5 |  |  |  |
| 对角线差/mm |  | ≤3.5 |  |  |  |  | ≤6 |
| 平整度/(mm/m) |  | ≤1.0 |  |  |  |  | ≤1.0 |
| 边直度/(mm/m) |  | ≤1.0 |  |  |  |  | ≤1.5 |
| 拼缝间距/mm |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 拼装高度差/mm |  | ≤0.5 | ≤1.0 |  |  |  |  |

6.3  物理性能

金属集成墙面板物理性能应符合表5的要求，竹木纤维集成墙面板的物理性能应符合表6的要求，石塑集成墙面板的物理性能应符合表7的要求，陶瓷集成墙面板的物理性能应符合表8的要求，木质集成墙面板应符合表9的要求。

- 金属集成墙面板物理性能

| 项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝板 |  |  |  |  | 钢板 |
| 膜厚/um | 辊涂 | 氟碳 | 二涂 | ≥25 |  | ≥20 |
|  |  |  | 三涂 | ≥32 |  |  |
|  |  | 聚酯、丙烯酸 | ≥16 |  |  |  |
|  | 阳极 氧化 | AA5 | 平均膜厚 |  | ≥5 |  |
|  |  |  | 最小局部膜厚 |  | ≥4 |  |
|  |  | AA10 | 平均膜厚 |  | ≥10 |  |
|  |  |  | 最小局部膜厚 |  | ≥8 |  |
|  |  | AA15 | 平均膜厚 |  | ≥15 |  |
|  |  |  | 最小局部膜厚 |  | ≥12 |  |
|  | 覆膜 |  | ≥150 |  |  |  |
| 光泽度偏差 | ≤10 |  |  |  |  |  |
| 铅笔硬度 | ≥H |  |  |  |  |  |
| 附着力 | 不低于0级 |  |  |  |  |  |
| 剥离力a/N | ≥40 |  |  |  |  |  |
| 粘结性能 | 粘结强度不应小于0.1MPa，保温材料内聚破坏 |  |  |  |  |  |
| a 适用覆膜饰面。 |  |  |  |  |  |  |

- 竹木纤维集成墙面物理性能

| 项目 |  |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实心板 | 中空板 |
| 竹木纤维含量/% |  |  | ≥5 |  |
| 含水率/% |  |  | ≤2.0 | ≤1.2 |
| 静曲强度/MPa |  | 平均值 | ≥20 | ≥18 |
|  |  | 最小值 | ≥15 | ≥14 |
| 尺寸稳定性/% |  |  | ≤0.75 |  |
| 邵氏硬度（HD） |  |  | ≥55 |  |
| 吸水厚度膨胀率/% |  |  | ≤0.4 | ≤0.5 |
| 常温冲击韧性/(kJ/m2) |  |  | ≥0.05 |  |
| 表面耐划痕性能 |  |  | 不漏底 |  |
| 维卡软化温度/℃ |  |  | ≥78 |  |
| 附着力a/级 |  |  | ≤2 |  |
| 剥离力b/N |  |  | ≥40 |  |
| 抗人工气候老化 | 耐光色牢度（灰色样卡）/级 |  | ≥3 |  |
| a 适用于涂饰饰面竹木纤维集成墙面； b 适用于覆膜饰面竹木纤维集成墙面。 |  |  |  |  |

- 石塑集成墙面物理性能

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 吸水率/% | 基材不发泡 | ≤3 |
|  | 基材发泡 | ≤10 |
| 吸水厚度膨胀率/% |  | ≤0.5 |
| 加热后尺寸变化率/% |  | ±1 |
| 静曲强度/MPa | 平均值 | ≥20 |
|  | 最小值 | ≥15 |
| 常温落球冲击/mm |  | 残余凹坑直径不大于12 |
| 附着力a/级 |  | ≤2 |
| 剥离力b/N |  | ≥40 |
| a 适用涂饰饰面石塑集成墙面； b 适用覆膜饰面石塑集成墙面。 |  |  |

- 陶瓷集成墙面物理性能

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.1 |
| 抗冲击性/J | ≥10 |
| 湿度变形/% | ≤0.07 |

- 木质集成墙面物理性能

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 胶合强度/MPa | ≥7.0 |
| 静曲强度/MPa | ≥15 |
| 2h吸水厚度膨胀率/% | ≤7 |
| 板边握钉力/N | ≥700 |
| 板面握钉力/N | ≥1100 |
| 表面冷热循环 | 表面无开裂、鼓、起皱、变色、枯燥，且尺寸稳定 |

6.4  耐污染性能

集成墙面板耐污染性不应大于2级。

6.5  燃烧性能

陶瓷集成墙面板的燃烧性能应不低于GB 8624-2012中5.1.1规定的A1级，其它集成墙面板的燃烧性能应不低于GB 8624-2012中5.1.1规定的B1级。

6.6  有害物质限量

陶瓷集成墙面板的有害物质限量应复合表10的要求，其它类型集成墙面板有害物质限量应符合表11要求。

- 陶瓷集成墙面板有害物质限量

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 可溶性重金属 | 可溶性铅含量/(mg/kg) | ≤20 |
|  | 可溶性镉含量/(mg/kg) | ≤5 |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | ≤1.0 |
|  | 外照射指数 | ≤1.3 |

- 其它集成墙面板有害物质限量

| 项目 |  | 限量值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属 | 竹木纤维 | 石塑 | 木质 |
| 氯乙烯单体/（mg/kg） |  | — | ≤5 |  | — |
| 甲醛释放量/（mg/m3） |  | ≤0.124 |  |  |  |
| 总挥发性有机化合物TVOC/[mg/m2.h（72h）] |  | ≤0.50 |  |  |  |
| 重金属含量/（mg/kg） | 铅 | ≤1000 |  |  |  |
|  | 镉 | ≤100 |  |  |  |
|  | 六价铬 | ≤1000 |  |  |  |
|  | 汞 | ≤1000 |  |  |  |

6.7  集成墙面耐撞击性能

集成墙面板、墙面板间拼缝应无明显变形及破坏。

6.8  集成墙面挂装强度

集成墙面板在具体的工程中与使用的配件组成的集成墙面挂装强度应符合设计要求。

- 试验方法

- 外观质量

在非阳光直射的自然光条件下，将试件在地面上组装成集成墙面，在距离拼成的板面不小于1m处目测。目测到的并需要测量尺寸的缺陷，用最小分度值为1mm的直尺和0.02mm的游标卡尺进行测量，摆放试件者不参与目测。以所有试件中的最差结果作为试验结果。

7.2  尺寸允许偏差

7.2.1  长度与宽度

长度、宽度用最小分度值为1mm的钢卷尺测量。以长度、宽度的测量值与标称值之间的差值极限值作为试验结果。

7.2.2  厚度

将试件水平放置于水平台上，用精度不低于0.02mm游标卡尺或测厚计测量。

7.2.3  对角线差

将试件水平放置于水平台上，用精度为1mm的钢卷尺测量并计算同一张板上两对角线长度的差值。以全部试件测得的差值中的最大值作为试验结果。

7.2.4  平整度

用1000mm长的钢直尺侧立于板面上，用精度为0.1mm的塞尺或其他量具测量钢直尺与板面之间的最大间隙。以全部测量值中的最大值作为试验结果。

7.2.5  边直度

将试件水平放置于水平台上，用1000mm长的钢直尺的侧边与板边相靠，用精度为0.1mm的塞尺或其他量具测量钢直尺与板面之间的最大间隙。以全部测量值中的最大值作为试验结果。

7.2.6  拼缝间距

将三块集成墙面板紧密拼装放置于水平试验台上，用塞尺测量相邻板间的缝隙宽度。以全部测量值中的最大值作为试验结果。

7.2.7  拼装高度差

将三块集成墙面板紧密拼装放置于水平试验台上，用塞尺、钢板尺测量相邻板之间的高度差。以全部测量值中的最大值作为试验结果。

7.3  物理性能

- 膜厚

按GB/T 4956或GB/T 4957的规定，在试件上足够多的地方进行试验，每块试件上至少应测量四角和中心五个位置，以全部试件测量值的算术平均值和最小值作为试验结果。

- 光泽度偏差

按GB/T 9754进行试验，试验应在足够多的地方进行，每块试件上至少应测量四角和中心五个位置，以全部试件试验值中的最大值与最小值之差值作为试验结果。

- 铅笔硬度

按GB/T 6739的规定进行，试验后试件表面应无犁沟或划伤。取全部试件测量值中的最小值作为试验结果。

- 附着力

按GB/T 9286的规定进行。取全部试件测试值的最大值作为试验结果。

- 剥离力

按LY/T 1279-2008中6.3.2.10的规定进行，以九个试件的算术平均值为测量结果，精确至1N。

- 粘结性能

在距样品边部50mm以内区域、沿长度方向切取尺寸为100mm×100mm的试件，试件数量为5件。撕除铝箔后按GB/T 23932-2009中7.3.2条的规定进行，记录每个试件金属板与保温材料破坏形式。粘结强度以全部试件测量值的算术平均值为试验结果，修约至0.01MPa。

- 竹纤维含量

按LY/T 2554-2015的规定进行。

- 含水率

按GB/T 17657-2013中4.3的规定进行，以三个试件含水率的算术平均值为检验结果，精确至0.1%。

- 静曲强度

按GB/T 17657-2013中4.7的规定进行，试件长度为公称厚度的20倍加50mm，且不应小于150mm，不应大于1050mm。对于中空孔平行于挤压方向的竹木墙面板，试件宽度b至少为各中空管孔单元宽度的两倍，试件的横断面如图2。

图2  中空竹木墙面板的横截面

试验机横梁加载速率见式（1）：

R=0.00185×L²/h         ………………………………（1）

式中：

R——横梁加载速率，单位为毫米每分钟（mm/min）；

L——测试件长度，单位为毫米（mm）；

h——试件公称厚度，单位为毫米（mm）。

静曲强度采用试件破坏时或者挠度达到试样厚度的1.5倍的最大载荷值来计算，以六个试件的算术平均值和最小值为检验结果。

- 尺寸稳定性

按GB/T 17657-2013中4.34的规定进行，干热和高湿度试验各六个试件。长度变化率是同一板内各组试件中横向和纵向长度变化率的算术平均值，精确到0.05%。计算横向和纵向总变化率尺寸时，若尺寸变化方向相反，则总尺寸变化是干热和高湿度试验平均变化尺寸的绝对值之和；若尺寸变化相同，则两者中绝对值大者将作为总尺寸变化。

- 邵氏硬度

按GB/T 2411的规定进行，以三个试件15个测量点的算术平均值为检测结果。

- 吸水厚度膨胀率

按GB/T 17657-2013中4.5的规定进行，将试样全部浸入水中72h（木质集成墙板浸入水中2h），测试中心点的厚度，以六个试件的算术平均值为检测结果，精确至0.1%。

- 常温冲击韧性

按GB/T 17657-2013中4.22规定的试验方法，按产品尺寸选取试件，但长度不应小于500mm。

- 表面耐划痕性能

按GB/T 17657-2013中4.39的规定进行，取长度为L=（100±2）mm，宽度B=（100±2）mm的板材作为试件。

- 维卡软化温度

按GB/T 1633-2000规定的B120法进行，以2个试件的算术平均值为检测结果。

- 剥离力

按GB/T 1633-2000规定的B120法进行，以2个试件的算术平均值为检测结果。

- 抗人工气候老化

按GB/T 16422.2的规定进行，将2个试件放入试验箱进行氙弧灯曝晒，另一个试件遮光保存。采用方法A的9号循环，340nm的辐照度为（0.51±0.02）W/(m2·nm)；室内用竹木纤维集成墙面进行300h曝晒；室外用竹木纤维集成墙面进行2000h曝晒。用GB/T 250规定的灰色样卡评定试件变色等级，用试件中较差的等级表示耐光色牢度。

- 吸水率

按GB/T 17657-2013中4.6的规定进行，浸泡时间（72±0.5）h，以全部试件测量值的算术平均值作为试验结果。

- 加热后尺寸变化率

按GB/T 24508-2009中6.5.8的规定进行，以全部试件测量值的算术平均值作为试验结果。

- 常温落球冲击

按GB/T 17657-2013中4.51的规定进行，将试件装饰面向上，置于垫层（选用泡沫聚乙烯，幅面为300mm×300mm，厚度（2.5±0.2）mm，密度75g/m2）上，垫层置于水平光滑地面。钢球自由落下高度1.75m，以全部试件表面残余凹坑直径的算术平均值作为试验结果。

- 拉伸粘结强度

7.3.21.1  试样制备

试样尺寸为100mm×100mm，数量6个。将试样从样品上裁切后，采用高强度胶粘剂将拉拔用金属连接件复粘在复合板的两个表面上。胶粘剂固化后，可直接进行原强度测试，耐水粘结强度和耐冻融粘结强度按如下方式进行处理：

a) 耐水粘结强度：在温度为室温的水中浸泡48h后，将试样从水中取出并擦拭表面水分，在标准养护条件下干燥7d；

b) 耐冻融强度：先温度为室温的水中浸泡8h，饰面层朝下，浸入水中的深度为3mm～10mm；然后在（-20±2）℃的条件下冷冻16h，冻融循环次数为30次。在冻融循环结束后，在标准养护条件下状态调节7d。当试验过程需要中断时，试样应在（-20±2）℃条件下存放。

7.3.21.2  试验过程

将试样安装到适宜的拉力试验机上，进行拉伸粘结强度测定，拉伸速度为(5±1) mm/min。记录每个试样破坏时的力值和破坏状态，精确到1N。如金属块与试样脱开，测试值无效。

7.3.21.3  试验结果

拉伸粘结强度按式（2）计算，取4个中间值计算拉伸粘结强度算术平均值，精确至0.01MPa。

R=FA

……………………………………………（2）

式中：

R ——试样拉伸粘结强度，单位为兆帕（MPa）；

F ——试样破坏荷载值，单位为牛顿（N）；

A ——粘结面积，单位为平方毫米（mm2）。

- 抗冲击性

7.3.22.1  试验仪器

试验仪器应符合下列要求：

- 钢球：符合GB/T 308.1-2013的高碳铬轴承钢钢球，规格分别为：

——公称直径50.8mm、质量535g；

——公称直径63.5mm、质量1045g。

- 刻度尺分度值0.01m。

7.3.22.2  试验过程

将试样饰面层向上水平放置，分别用公称直径为50.8mm的钢球在0.57m的高度上自由落体冲击试样（3J级）和公称直径为63.5mm的钢球在0.98m的高度上自由落体冲击试验（10J级），每一级别冲击10处，冲击点间距及冲击点与边缘的距离应不小于100mm，试样表面冲击点周围出现环形裂缝视为冲击点破坏。

7.3.22.3  试验结果

10个冲击点中破坏点小于4个时，判定该级别抗冲击性合格。

- 湿度变形

7.3.23.1  试样制备

将保温复合板多余构造层去掉，只留面板。试件数量4个，试件尺寸为260mm×260mm。

7.3.23.2  试验过程

将样品放置在温度为（23±2）°C，湿度为（305）%恒温恒湿箱中，待稳定状态（即在任何24h时段内，其重量的得失均不超过试件质量的0.1%）时取出试件，测量其长度和重量并记录数值。然后将试件再放入恒温恒湿箱中，湿度增加到（905）%，当试件达到稳定状态，重新测量试件的重量和长度。记录数值。

7.3.23.3  试验结果

湿度变形按公式(3)计算：

ε（%）=L1−L2L2×100…………………………………………………………(3)

式中：

ε(%)——湿度变形（%），精确至0.01%；

L1——90%相对湿度时测量的试件长度（mm），精确至0.01mm；

L2——30%相对湿度时测量的试件长度（mm），精确至0.01mm。

结果以4个试件湿度变形的算术平均值表示，精确至0.01%。

- 胶合强度

按照GB/T 15104-2006中6.3.4的规定进行。

- 板边握钉力、板面握钉力

按照GB/T 17657-2013中4.21的规定进行。

- 表面冷热循环

按照GB/T 15104-2006中6.3.5的规定进行。

- 耐污染性能

在每块试件表面分别涂抹茶水、咖啡、鞋油、水彩和清洗液染污物，然后按JG/T 463-2014中6.4.3的规定进行试验和评级。

- 燃烧性能

按GB 8624-2012的规定进行。

- 有害物质限量

- 可溶性重金属

按HJ/T 297-2006的规定进行。

- 放射性核素限量

按GB 6566的规定进行。

- 氯乙烯单体

按GB/T 4615的规定进行。

- 甲醛释放量

应在进行表面装饰后测试，按GB/T 17657-2017中4.6的规定进行，使用1m3气候箱检测。

- 总挥发性有机化合物TVOC

按HJ 571-2010中附录A的规定进行。

- 重金属含量

按GB/T 26125的规定进行。

- 集成墙面耐撞击性能

按GB/T 14155的规定进行，将3块集成墙面板按生产厂家推荐的方式进行安装，撞击物下落高度为600mm，分别撞击集成墙面板装饰面中心部位及板间拼缝中间部位，撞击次数各为一次，观察试件有无明显变形及破坏。

- 集成墙面挂装强度

按GB/T 23451-2009的6.4.8规定进行。

8  检验规则

- 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

8.2  检验时机

每批产品均应进行出厂检验，有下列情形之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正常生产时，每年进行一次型式检验；

- 产品的原料改变、工艺有较大变化，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

- 8.3  检验项目

检验项目见表12。

- 出厂检验与型式检验项目

| 检验项目 | 金属集成墙面 |  | 竹木纤维集成墙面 |  | 石塑集成墙面 |  | 陶瓷集成墙面 |  | 木质集成墙面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出厂检验 | 型式检验 | 出厂 检验 | 型式 检验 | 出厂 检验 | 型式 检验 | 出厂检验 | 型式 检验 | 出厂 检验 | 型式 检验 |
| 外观质量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 尺寸允许偏差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 膜厚 | √ | √ | — | √ | — | √ | — | — | — | — |
| 光泽度偏差 | — | √ | — | √ | — | √ | √ | √ | — | — |
| 铅笔硬度 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
| 附着力 | √ | √ | — | √ | — | √ | — | — | — | — |
| 剥离力 | — | √ | — | √ | — | √ | — | — | — | — |
| 粘结性能 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 竹木纤维含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗冲击性能 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
| 含水率 | — | √ | — | √ | — | √ | — | — | — | — |
| 静曲强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸稳定性 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | — | — |
| 邵氏硬度 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | — | — |
| 吸水厚度膨胀率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ |
| 常温冲击韧性 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | — |
| 表面耐划痕性能 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | — |
| 维卡软化温度 | — | √ | — | √ | — | √ | — | — | — | — |
| 抗人工气候老化 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | — |
| 吸水率 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | — |
| 加热后尺寸变化率 | — | √ | — | √ | √ | √ | — | √ | — | — |
| 常温落球冲击 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | — |
| 拉伸粘结强度 | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — |
| 抗冲击性 | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — |
| 湿度变形 | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — |
| 胶合强度 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 板边握钉力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 板面握钉力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 表面冷热循环 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 耐污染性能 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
| 燃烧性能 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
| 可溶性重金属 | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — |
| 放射性核素限量 | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — |
| 氯乙烯单体 | — | √ | — | √ | — | √ | — | — | — | — |
| 甲醛释放量 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
| 总挥发性有机化合物 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
| 重金属含量 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | — |
| 集成墙面耐撞击性能 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
| 集成墙面挂装强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 组批

- 同一品种、同一规格2000m2为一批，不足2000m2的按一批计算。

- 抽样

出厂检验从同一检验批中随机抽取10块整板进行外观质量和尺寸允许偏差的检验，然后按各项目要求的尺寸和数量从10块整板上随机裁取。型式检验从出厂检验合格的同一检验批中随机抽取。

- 判定规则

检验结果全部符合第6章的要求时，判该批产品合格。若有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍样品对不合格的项目进行复验，全部项目合格时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

- 9  标志、包装、运输及贮存

9.1　标志

- 9.1.1　每件产品应注明产品标记、公司名称、商标、颜色、批号及生产日期。

- 9.1.2　包装上的标志应符合GB/T 191的规定，并在明显部位还应有如下标志：

- 公司名称及地址；

- 产品名称；

- 规格型号

- 生产批号；

- 尺寸；

- 内装数量；

- 执行标准。

9.2　包装

- 集成墙面的装饰面应覆有保护膜；产品应采用牢固的包装箱，并有防潮保护措施，符合GB/T 6388的规定。

9.3　运输

- 运搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔；在不影响箱体变形的情况下允许堆高，应符合GB/T 9174的规定。运输过程中应防止挤压、雨淋及化学物质侵蚀。

9.4　贮存

- 产品应贮存在干燥通风无腐蚀品的室内。